Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# 796 силиконовый герметик для ПВХ, алюминия и дерева

## Профессиональная серия

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | белый | 310 мл. |  |
|  | серый | 310 мл. |  |
|  | коричневый | 310 мл. |  |
|  | черный | 310 мл. |  |
|  | белый | 600 мл. |  |
|  | серый | 600 мл. |  |
|  | коричневый | 600 мл. |  |
|  | черный | 600 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Силиконовый герметик 796 – это однокомпонентный низкомодульный герметик нейтральной вулканизации, специально разработанный для ПВХ, алюминия, дерева, стекла. Идеально подходит для герметизации ПВХ, стекла, остекленных поверхностей, кирпичной кладки, а также для герметизации периметра оконных рам и дверных коробок. Быстровулканизирующийся, стоек к озону, ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам. Вулканизируется при комнатной температуре под воздействием атмосферной влажности, в результате образуется долговременная эластичная силиконовая резина.

Применение

Широкий спектр применения (дом, судно, фургон)

Технические характеристики

Температура нанесения: от +5ºС до +-40ºС
Температура эксплуатации: от -40ºС до +120ºС

Ограничения

Силиконовый герметик Mastersil 796 может обесцветиться при контакте с другими эластомерами, например EPDM, APTK и неопреном. Силиконовый герметик Mastersil 796 может быть использован для герметизации швов с природным камнем: мрамором, гранитом и кварцитом, но сначала необходимо провести тест на маленьком участке нанесения герметика для исключения реакции на окрашивание. 
Силиконовый герметик Mastersil 796 не рекомендован для герметизации аквариума. Не подходит для структурного остекления. Время, необходимое для полной вулканизации может быть продлено при низких температурах, низкой влажности или при низком объеме воздухообмена.

Срок годности и хранения

Силиконовый герметик 796 годен не менее 12 месяцев при хранении в сухих условиях в защищенном от влажности оригинальном контейнере при температуре ниже 30°С.