Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# 881 силиконовый герметик для стекла и аквариумов

## Профессиональная серия

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бесцветный | 310 мл. |  |
|  | черный | 310 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Однокомпонентный быстровулканизирующийся высокомодульный

Применение

881 – однокомпонентный герметик, специально предназначен для герметизации соединений и швов в аквариумах, а также иных предметов из стекла находящихся в контакте с пресной и морской водой. Применяется для аквариумов объемом до 3500 л. Абсолютно безопасен для рыб. Также рекомендуется применять для жестких креплений стекол при монтаже больших демонстрационных залов, витражей.

Ограничения

881 не рекомендуется для использования на пористых субстратах, таких как бетон, камень, мрамор или гранит. Не использовать 881 на битумных субстратах, субстратах на натуральном каучуке, хлоропрене или EPDM или на строительных материалах и гибком пластике, которые могут выделять масла, пластификаторы или растворители. Не использовать 881 полностью закрытом пространстве, так как для своей вулканизации герметик требует наличия атмосферной влаги. Из-за того, что в процессе вулканизации выделяется уксусная кислота, она может разъедать амальгаму зеркал и чувствительные металлы, такие как медь, латунь и свинец. 881 не рекомендуется применять для структурного остекления и для стеклопакетов. Для герметизации или приклеивания материалов иных чем стекло удостовериться, что адгезия достаточна для ваших специальных применений. 881 не подходит для применений в контакте с пищей. Этот продукт не тестировался и не представлялся как подходящий для медицинского или фармацевтического использования.

Срок годности и хранения

При хранении в прохладных, сухих условиях при температуре ниже 30°С в оригинальных неоткрытых упаковках 881 имеет срок годности 27 месяцев с даты производства.

Упаковка

881 поставляется в картриджах по 310 мл., упакованный в коробки по 12 шт.