Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Makrofix полиуретановая монтажная пена 750 мл (пистолет)

## Высококачественная однокомпонентная полиуретановая фиксирующая пена. Очень легко наносится.

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кремовый | 750 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Полужесткая пористая структура, одновременно плотная и эластичная, износостойкая.

Применение

Отлично подходит для внешних и внутренних работ по герметизации строительных швов, отверстий вокруг труб и кабеля, защищает от протечек и сквозняков. Также применяется для уплотнения и теплоизоляции оконных рам и дверных проемов, закрепления черепицы и приклеивания отделочных и изоляционных панелей из искусственных материалов. После отвердения поверхность пены можно окрашивать, штукатурить, оклеивать любыми строительными материалами. Содержимое баллончика обладает значительной способностью к расширению! Пена MAKROFIX обладает устойчивостью к плесени и влаге, не подвержена гниению, но ее необходимо закрывать от солнечного света. Пену следует наносить зигзагообразными движениями снизу вверх. Каждый последующий слой наносите с интервалом в 1 час. Обязательно увлажняйте водой перед нанесением на поверхность и перед нанесением каждого нового слоя.

Технические характеристики

Рабочая температура ......................... от -40°С до +90°С.
Температура применения ................... от -10°С до +35°С.
Теплопроводность ............................. 0,03 Вт/мК.
Время для отделки ............................. ок. 60 мин.
Плотность пены ................................. 25 кг на м куб.
Свободное пенообразование
в оптимальных условиях до 45 л.

Ограничения

Не прилипает к тефлону, силикону, полиэтилену, полипропилену и к аналогичным материалам. На металлические поверхности предварительно наносится слой грунтовки

Срок годности и хранения

Монтажную Полиуретановую Пену MAKROFIX следует хранить в вертикальном положении в сухом прохладном месте. Оптимальная температура хранения от +10°С до 30°С. Срок хранения 1 год.

Упаковка

Монтажная Полиуретановая Пена MAKROFIX поставляется в баллонах по 750 ml упакованных в коробки по 12 штук.