Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Полиуретановый герметик Masterfix-PU

## Твердость по Шору: А30

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | белый | 600 мл. |  |
|  | серый | 600 мл. |  |
|  | коричневый | 600 мл. |  |
|  | черный | 600 мл. |  |

Конец формы

Однокомпонентный влагозатвердевающий полиуретановый герметик в виде тиксотропной пасты. Упакован в тубы из фольги по 600 мл.

Применение

Однокомпонентный влагозатвердевающий полиуретановый герметик в виде тиксотропной пасты. Рекомендуется для герметизации и склеивания большинства известных строительных материалов (однородные и разнородные поверхности), для легких и тяжелых сборных конструкций, при декорировании интерьеров и т.п., соединения швов на деревянных, алюминиевых и ПВХ рамах. Приклеивается к большинству поверхностей: бетон, стекло, дерево, металл, натуральный и искусственный камень, плитка и т.п.

Использование упаковки в фолиевой тубе:

1. Поместите фолиевую тубу в стандартный пистолет.
2. Нажмите на рукоятку и вытяните металлический стержень.
3. Отвинтите наконечник корпуса. Вставьте герметик в фолиевой тубе в пистолет.
4. При помощи ножа или ножниц срежьте верхушку упаковки чуть ниже металлической скобы.
5. Срежьте наконечник до необходимой ширины.
6. Поместите наконечник на корпус и завинтить его на пистолете. Герметик готов к использованию.

Технические характеристики

Основа…………………………………………………………………… Полиуретан 
Внешний вид…………………………………………………………… Гладкая поверхность
Температура нанесения…………………………………………… от + 5°С до + 40°С
Температура эксплуатации……………………………………… от - 40°С до + 90°С 
Сцепление……………………………………………………………… Прекрасное.
Консистенция………………………………………………………… Густая. 
Время образования наружного плотного слоя………… 2–4 часа (при 23°С, 50% отн. вл.). 
Цвет……………………………………………………………………… Серый 
Срок службы………………………………………………………… 20 лет.

Ограничения

1. Не использовать на влажных поверхностях.
2. Не рекомендуется проводить работы с герметиком полиуретановым MASTERFIX-PU, если температура ниже +5°С или идет дождь. 
3. Не использовать герметик полиуретановый MASTERFIX-PU на битумных и смолистых материалах, а также пластмассах, содержащих пластификаторы.

Срок годности и хранения

Храниться в заводской упаковке 9 месяцев в сухом месте при температуре от +5 до +25°C

Упаковка

MASTERFIX-PU поставляется в фолиевых тубах по 600 мл, упакованный в коробки по 15 штук.