Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Makrofix универсальный клей "жидкие гвозди"

## Общестроительный

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бежевый | 280 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Монтажный строительный клей на каучуковой основе. Обладает большой силой схватывания и требует не более 10 минут рабочего времени. Остается гибким после высыхания, сохраняя небольшую подвижность шва. Подходит для неровных поверхностей, идеален как для впитывающих, так и невпитывающих поверхностей. Высокоустойчив к атмосферным воздействиям. Применим для склеивания реек, панелей, керамических плиток, подоконников, твердых ПВХ, стекла, металла и металлических листов ко всем видам поверхностей, например: бетон, кирпич, гипс, штукатурка.

Применение

Поверхности должны быть сухими и чистыми, свободными от пыли, масла, старой краски, засохшего клея и т.д. • Поместить картридж в пистолет; • Срезать кончик пластикового носика; • Выдавить необходимое количество клея на поверхность под углом 45°; • Подождать 1-3 мин, затем плотно прижать поверхности друг к другу.

Технические характеристики

Состав                                      каучуки, углеводородные смолы, органические растворители
Внешний вид                           вязкая паста, после высыхания гладкая поверхность
Плотность                               1,20 ± 0,05 г/см3
Время образования  поверхностной  пленки (мин)  10.0
Т рабочего места                   10°С - 30°С 
Сухая масса (%)                     73 ± 3 % 
Рабочее время:                     7 – 10 мин

Ограничения

Продукт легко воспламеняем. Любые работы с субстанцией выполнять в хорошо проветриваемых помещениях вдали от каких-либо источников огня. Во время работы не курить! Соблюдать основные правила пожарной безопасности, связанные с легко воспламеняющимися субстанциями. В случае склеивания нетипичных материалов, рекомендуется произвести предварительное испытание.

Срок годности и хранения

Рекомендуемая температура хранения: от +50 С до +250 С. Срок годности: 1 год.

Упаковка

MAKROFIX Универсальный, Общестроительный поставляется в картриджах по 280 мл упакованный в коробки по 12 штук.