Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Masterfix ЭКО-901/А монтажный клей "Жидкие гвозди"

## Для прочных конструкций

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | белый | 280 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Уникальный экологически чистый продукт - строительный клей "Жидкие гвозди" на водно-акриловой основе не содержащий растворителей! Заполняет щели и трещины и обеспечивает долговременное, надежное, эластичное и ударопрочное скрепление. Обладает отличной адгезией к дереву, бетону, пластмассам.

Masterfix ЭКО-901/А монтажный клей рекомендуется для:

- Склеивания пористых и непористых поверхностей, а также пористых между собой;

- Склеивания полок;

- Приклеивания деревянных и пластиковых декоративных панелей к бетону, дереву, камню;

- Склеивания столешниц;

- Склеивания различных изделий из фанеры, гипсокартона;

- Приклеивания гипсокартона к стойкам;

- Приклеивания фасадных элементов.

Применение

- Поместите картридж в стандартный пистолет.

- Срежьте кончик пластикового носика под углом 45°.

- Держа пистолет под углом 45° к поверхности выдавите необходимое количество в нужном вам месте. Клей следует наносить диаметром 5-6 мм.

Технические характеристики

Внешний вид ............................................................ вязкая паста, после высыхания гладкая поверхность
Цвет ......................................................................... белый
Вязкость  (мПа*с) .................................................... 450,000
Время образования поверхностной  пленки (мин) ... 10.0
Плотность (г/мл) ......................................................1.46
Сухой Остаток (%)  ................................................. 72  
Температура нанесения: ......................................... +5°C до +40°C      
Температура эксплуатации: ..................................... - 20 ºC до + 80 ºC
Время образования пленки: ..................................... 20 минут
Время окончательного высыхания: .......................... 1 мм в течение 10 часов

Ограничения

Не рекомендуется для приклеивания кафельных плиток, гранита, мрамора, керамики и зеркал.

Срок годности и хранения

Рекомендуемая температура хранения: от +5°С до +30°С. Срок годности: 1 год

Упаковка

MASTERFIX ЭKО-901/А поставляется в картриджах по 280 мл упакованный в коробки по 12 штук.