Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# COSMOFEN 20 Очиститель для ПВХ

Начало формы

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Очиститель COSMOFEN 20 нерастворяющий с антистатиком применяется для профессиональной чистки профилей из жесткого ПВХ, Платы из вспененного твёрдого ПВХ напр. Forex®, полиуретана и профилей, кашированных ренолитной пленкой. COSMOFEN 20 особенно хорош для очистки поверхностей от пыли, остатков защитной пленки, жирных карандашей, следов резины, свежей полиуретановой пены и свежих остатков герметиков, таких как смола/битум. Содержащийся в очистителе антистатик предотвращает быстрое повторное загрязнение поверхностей. COSMOFEN 20 оказывает хорошее действие на многие синтетические поверхности * и в сочетании с антистатиком особенно хорош для выставочных и рекламных конструкций.

Применение

Для очистки сухих поверхностей наносить очиститель на специальные салфетки без ворсинок и некрасящие. При сильных загрязнениях пользоваться очистителем COSMOFEN 10 (слегка растворяющий) как указано в технических характеристиках. Для полировки и реставрации пользоваться согласно технических характеристик полиролем COSMOFEN 5 (сильно растворяющий).

В качестве поверхностноактивных очистителей на водной основе Вам предлагается COSMOKLAR Color, COSMOKLAR очистительное молочко и COSMOKLAR MR-набор монтажног очистителя.

* Перед очисткой синтетических поверхностей, неуказанных в технических характеристиках необходимо провести соответствующее тестирование пластиков на устойчивость к воздействию очистителя!

* Следует обратить внимание на то, что содержание антистатика можно оказать негативное воздействие на адгезию поверхностей, если данный очиститель используется для очистки поверхностей перед склеиванием!

Технические характеристики

| ОСНОВА | смесь алифатических углеводородов, без примесей ароматических и хлорированных органических соединений |
| --- | --- |
| ПЛОТНОСТЬ | по нормам EN 542 при +20°C, прим. 0,71 г/см3 |
| МИН. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от +5°C |
| ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ | -14°C |
| ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ | +260°C |

Срок годности и хранения

Срок хранения неоткрытой упаковки составляет 12 месяцев.

Упаковка

COSMOFEN 20 хранить в оригинальных плотно закрытых упаковках, в сухом помещении при температурах от +15°C до +25°C, избегая попадания прямых солнечных лучей.