Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# COSMOFEN 5 Полироль для ПВХ

Начало формы

Конец формы

Начало формы

Конец формы

COSMOFEN 5 применяется в оконном производстве и на промышленных предприятиях как полирующее и разглаживающее средство для ПВХ.

COSMOFEN 5 сильно растворяет поверхности из ПВХ.

COSMOFEN 5 служит для удаления царапин, неглубоких трещин, следов трения с поверхностей из непрозрачного жесткого ПВХ, полистирола, АБС, ПММА.

Предназначен также для применения в мебельной, рекламной и др. отраслей промышленности.

Применение

Очистить поврежденную поверхность от пыли и грязи очистителем COSMOFEN 20 (нерастворяющий). При удалении глубоких царапин поверхность необходимо отшлифовать наждачкой № 400, в завершении удалить очистителем COSMOFEN 20 пыль с обработанной поверхности. Смоченной средством COSMOFEN 5 специальной салфеткой (без ворсинок и некрасящей) протереть поврежденную поверхность в одном направлении. По причине гигроскопичного действия растворенного ПВХ работать с растворяющими средствами можно только в сухих климатических условиях! Для легкой очистки в Вашем распоряжении очиститель COSMOFEN 10 (слегка растворяющий).

Технические характеристики

| ОСНОВА | смесь эфиров карбоновых кислот и алифатических кетонов, без примесей ароматических и хлорированных углеводородов |
| --- | --- |
| МИН. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от +5°C |
| ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ | -4°C |
| ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ | +460°C |

Срок годности и хранения

Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке 12 месяцев.

Упаковка

COSMOFEN 5 хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в сухом помещении при температурах от +15°C до +25°C, избегая попадания прямых солнечных лучей.