Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Makrofix сантехнический силиконовый герметик

## С добавлением высококачественного фунгицида

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бесцветный | 280 мл. |  |
|  | белый | 280 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

силиконовый герметик санитарный

Применение

MAKROFIX Силикон Санитарный предназначен для герметизации швов кухонного оборудования, ванных комнат, душевых, бассейнов, писсуаров, резьбовых соединений, швов при укладке кафеля и ДСП.

Ограничения

Не следует применять на пористых поверхностях, камне, бетоне, мраморе, граните. Не использовать на битумных поверхностях, натуральном каучуке, хлоропрене, пластике, зеркалах, чувствительных металлах (медь, латунь, свинец).

Срок годности и хранения

При хранении в прохладных, сухих условиях при температуре ниже +25°С в оригинальных неоткрытых упаковках имеет срок годности 12 месяцев с даты производства.

Упаковка

MAKROFIX Силикон Сантехнический поставляется в картриджах по 280 мл., упакованный в коробки по 12 шт.