Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Makrofix универсальный силиконовый герметик

## многофункциональный силиконовый герметик

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бесцветный | 280 мл. |  |
|  | белый | 280 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Многофункциональный силиконовый герметик

Применение

Высокая адгезия позволяет обрабатывать герметиком MAKROFIX: металл, алюминий, окрашенные поверхности, стекло, НПВХ, ДСП и многие другие непористые поверхности.

Технические характеристики

Температура эксплуатации……………………………………от -40°С до +120°С
Температура применения …………………………………….от +5°С до +40°С
Скорость вулканизации…………………………………….…..3 мм за 24 часа
Удельный вес…………………………………………………….0,96
Усадка…………………………………………………………….. не оседает

Ограничения

Не следует применять на пористых поверхностях, камне, бетоне, мраморе, граните. Не использовать на битумных поверхностях, натуральном каучуке, хлоропрене, пластике, зеркалах, чувствительных металлах (медь, латунь, свинец).

Срок годности и хранения

При хранении в прохладных, сухих условиях при температуре ниже +25°С в оригинальных неоткрытых упаковках MAKROFIX силиконовый универсальный имеет срок годности 12 месяцев с даты производства.

Упаковка

MAKROFIX Силикон Универсальный поставляется в картриджах по 280 мл., упакованный в коробки по 12 шт