Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Masterfix MS 40 – уплотнительный клей-герметик на основе гибридного MS полимера

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | белый | 310 мл. |  |
|  | серый (под заказ) | 310 мл. |  |
|  | Бежевый (под заказ) | 310 мл. |  |
|  | Коричневый (под заказ) | 310 мл. |  |
|  | Черный (под заказ) | 310 мл. |  |
|  | белый | 600 мл. |  |
|  | серый (под заказ) | 600 мл. |  |
|  | Бежевый (под заказ) | 600 мл. |  |
|  | Коричневый (под заказ) | 600 мл. |  |
|  | Черный (под заказ) | 600 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Masterfix MS 40 (MS 30, MS 15) – уникальная однокомпонентная уплотнительная масса на основе гибридного MS полимера, объединяющая в себе свойства герметика и клея. Рекомендована для высококачественного соединения различных материалов. Набор других цветов по согласованию с заказчиком.

Применение

• герметизация дилатационных и стыковых швов в строительстве, автомобильной промышленности, кораблестроении;
• уплотнение и склеивание различных материалов;
• крепление плиток, покрытий крыш, склеивание конструкций, подверженных вибрациям;
• уплотнение швов вакуумных систем, в сетях сжатого воздуха, в контейнерах, цистернах, складах, алюминиевых конструкциях;
• приклеивание зеркал на различные основы;
• уплотнение и приклеивание в санузлах и других влажных помещениях, можно применять при монтаже умывальников;
• крепление небольших подставок и табличек на вертикальные поверхности;
• крепление плинтусов при изготовлении деревянных полов.

Технические характеристики

Основа: гибридный MS полимер
Температура применения ....................................................... от +5°С до +30°С
Время образования пленки при 23°С/50% отн. вл. .................. 25 + 5 мин
Скорость вулканизации .......................................................... 2 мм за 24 часа
Срок службы нанесенного герметика ...................................... 25 лет

Ограничения

Не рекомендуется проводить работы с клеем-герметиком MASTERFIX MS 40 если температура ниже +5°С или идет дождь.
• Не использовать клей-герметик MASTERFIX MS 40 на пыльных или загрязненных маслом, жиром или остатками герметика поверхностях.
• Не использовать клей-герметик MASTERFIX MS 40 на поверхностях с плохо прикрепленными частями или поврежденных.

Упаковка

Упакован в тубы из фольги по 600 мл.