Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Mastersil герметик термостойкий силиконовый, МОТОР

## Герметик силикон для двигателей и механизмов

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | красный | 310 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Термостойкий силиконовый герметик красный, система АЦЕТОКСИ

Применение

Мастерсил Мотор Термостойкий – однокомпонентный силиконовый герметик, предназначенный для уплотнения и склеивания деталей, подвергающихся воздействию высоких температур, герметизация картерных систем двигателей, теплотрасс, тепловых котлов, отопительных систем. Автомобильный герметик: масло, бензостойкий.

Технические характеристики

Рабочая температура …………………………………………от -60°С до +275°С 
Температура применения ……………………………………от +5°С до +40°С
Время обработки……………………………………………… 5-10 мин
Скорость вулканизации……………………………………3 мм за 24 часа.(20°С/65%)

Ограничения

Этот продукт не подходит для зон, где возможен контакт с пищей. А также для пористых поверхностей, таких как бетон, мрамор, гранит и другие природные камни, там где возможно выступание цементного молока и других побочных веществ. Чтобы определить подходящий продукт для использования на этих чувствительных материалах, необходимо проведение специального тестирования. Этот продукт не тестировался и не представлялся как подходящий для медицинского и фармацевтического использования.

Срок годности и хранения

При хранении в прохладных, сухих условиях в оригинальных неоткрытых упаковках при температуре ниже +25°С имеет срок годности 12 месяцев с даты производства.

Упаковка

Фасовка данного продукта возможна только в картриджи.