Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Mastersil силиконовый герметик для ванной и кухни

## Герметик для кухни и ванной комнаты

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бесцветный | 310 мл. |  |
|  | белый | 310 мл. |  |
|  | бесцветный | 600 мл. |  |
|  | белый | 600 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Однокомпонентный готовый к использованию быстро вулканизирующийся 100% силиконовый герметик, стойкий к атмосферным воздействиям с добавлением высококачественного фунгицида. Препятствует возникновению плесени

Применение

Герметик для ванной и душевых комнат, бассейнов, писсуаров, резьбовой герметик для сантехники, герметик для швов при укладке кафельной плитки и ДСП.

Технические характеристики

Рабочая температура ………………………………………………от -40°С до +100°С
Температура применения ………………………………………от +5°С до +40°С
Скорость вулканизации……………………………………………3 мм за 24 часа

Ограничения

Не следует применять к материалам, выделяющим масла, пластификаторы или растворители; вступающим в реакцию с парами уксусной кислоты. Силикон не может использоваться в контактах с пищевыми продуктами. Продукт не был исследован и не проходил тесты, допускающие его применение в медицине и фармацевтике.

Срок годности и хранения

При хранении в прохладных, сухих условиях при температуре ниже +25°С в оригинальных неоткрытых упаковках Mastersil санитарный имеет срок годности 18 месяцев с даты производства.

Упаковка

Mastersil сантехнический поставляется в картриджах по 310 мл., упакованные в коробки по 12 шт.