Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Герметик на основе полисульфида

## Двухкомпонентный тиксотропный герметик на основе полисульфида

Начало формы

Конец формы

Начало формы

Конец формы

- Не скользит в вертикальных щелях;

- Отличная адгезия ко всем типам стекол, алюминиевым, пластиковым и металлическим распорным планкам;

- Благодаря хорошим механическим качествам может переносить любую нагрузку при монтаже;

- Устойчив к различным климатическим условиям, дождю, снегу, экстремальным температурам;

- Совместим со всеми материалами, использующимися при производстве стеклопакетов.

Применение

- Для второй стадии герметизации стеклопакетов;

- Особенно рекомендуется использовать при необходимости быстрой транспортировки и монтажа стеклопакета, например, через 6 часов;

- Благодаря низкой паро- и газопроницаемости Tioelast TM пригоден для изготовления газонаполненных стеклопакетов.

Технические характеристики

| СВЕЖАЯ МАССА: |
| --- |
| Основа | полисульфидный полимер |
| Механизм отверждения | химическим способом |
| Вид | компонента А | бежевая паста |
|  | компонента В | черная паста |
| Удельный вес | компонента А | 1800 кг/м3 |
|  | компонента В | 1510 кг/м3 |
| Пропорция смешивания | по объему А:В | 10 : 1 |
|  | по весу А:В | 10 : 0,9 |
| Время схватывания | 23°C/50% | отн. влаж 30 – 45 мин |
| Время отверждения | 23°C/50% | отн. влаж. 6 часов |
| Устойчивость к стеканию | SIST EN 27390 | 0 мм |
| Температура применения | +15°C до + 40°C |
| ЗАТВЕРДЕВШАЯ МАССА: |
| Твердость по Шору А | A ISO 868 | 45 – 55 |
| Прочность на разрыв | SIST EN 28339 | 0,7 ± 1,2 MПа |
| Растяжение при разрыве | SIST EN 28339 | 120% |
| Изменение объема | SIST ISO 10563 | < 10% |
| Способность восстанавливаться | SIST EN 27389 | 98% |
| Уровень паропроницаемости | при толщине 2 мм | 6 г/м2/день |
| Термостойкость | -20°C до +80°C |

Срок годности и хранения

Минимально 6 месяцев в сухом, холодном помещении при температуре ниже 25°C, в оригинально закрытой упаковке.

Упаковка

Картриджи 450 мл (в ящике 25 шт.). Баллоны 2,5 л. 4 кг. Бочки 203,5 л.