Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# DC 993 герметик для структурного остекления

## Двухкомпонентная силиконовая резина

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | белый | 25 кг. |  |
|  | черный | 25 кг. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

DC 993 представляет собой двухкомпонентный силиконовый герметик нейтрального отверждения, специально разработанный для структурного соединения стекла, металла или других элементов конструкции.

Применение

Герметик DC 993 обеспечивает адгезию без грунтовки к большинству стекол с покрытием и без такового, а так же к большинству металлических дистанционных рамок. Герметик совместим со строительными герметиками нейтрального отверждения Dow Corning, с герметиками нейтрального отверждения для стеклопакетов Dow Corning, а так же большинством компонентов, используемых в остеклении. Сшивающий агент DC 993 реагирует с атмосферной влагой и, следовательно, нельзя допускать его длительного контакта с воздухом. Основу и сшивающий агент герметика DC 993 следует замешивать в соотношении 10:1 по весу или 7,9:1 по объёму для достижения оптимальных свойств.

Технические характеристики

Наша компания предоставит Вам все необходимые консультации относительно применения данного продукта. По вопросам приобретения и консультаций свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.

Ограничения

Герметик DC 993 не следует применять для структурного остекления без предварительного письменного одобрения Технической Службы по строительной промышленности Dow Corning. Каждый проект должен одобряться Dow Corning особо и отдельно. Этот продукт не тестировался и не представлялся как подходящий для медицинского и фармацевтического использования.

Срок годности и хранения

12 месяцев с даты изготовления при хранении в прохладных, сухих местах с температурой ниже +30°С.

Упаковка

Основа Dow Corning 993 поставляется в бочках по 250 кг. Сшивающий агент Dow Corning 993 поставляется в вёдрах по 25 кг.