# Анатерм-103

Предназначен для склеивания и герметизации плоских и гладких цилиндрических соединений. 
Клей не требует  применения активатора на металлической поверхности.

Физико-механические свойства

| Внешний вид | Однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета |
| --- | --- |
| Кинематическая вязкость 10 6 при 20 град.С, м кв./с | 900-1400 |
| Предел прочности при отрыве, МПа, не менее при 20-25 град.С через 24 часа при 120 град.С через 0,5 часа | 30 30 |
| Жизнеспособность при 60 град.С, ч., не менее | 1 |
| Температурный диапазон эксплуатации, град.С | От -60 до +150 |

Продукт, готовый к применению, поставляется в полиэтиленовых флаконах.

Гарантийный срок хранения 1 год с даты изготовления.
ТУ 2257-439-00208947-2005