# Анатерм-112

Анаэробный клей Анатерм-112 предназначен для герметизации, фиксации и контровки гладких резьбовых соединений при сборке узлов и агрегатов автомобилей.

Анатерм-112 является высокопрочной композицией с высокой скоростью отверждения в зазорах между металлическими поверхностями.

Анатерм-112 представляет собой односоставную композицию, которая может наноситься на детали как ручным способом, так и с помощью специальных автоматических и полуавтоматических дозаторов.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Динамическая вязкость; мПа*с | 500-1000 |
| Время достижения контактной прочности на резьбе М 10х1,5; мин | 5-10 |
| Момент отвинчивания на резьбе М 10х1,5 через 1 ч; Н*м, не менее | 20 |
| Прочность при аксиальном сдвиге через 24 часа; МПа | 20-25 |
| Момент отвинчивания на резьбах М 10х1,5; Н·м после выдержки | 30-40 |
|  | при 175 град.С в течение 1000 часов |  |
|  | в тосоле при 110 град.С в течение 130 часов | 30-40 |
|  | в моторном масле при 130 град.С в течение 130 часов | 25-35 |
| Температурный диапазон эксплуатации, град.С | -60... +175 |
| Максимально допустимый зазор, мм. | 0,15 |

Высокая скорость отверждения Анатерм-112 позволяет использовать его на конвейерном производстве при сборке двигателей и других узлов автомобилей.

Продукт, готовый к применению, поставляется в полиэтиленовых флаконах.

ТУ 2257-274-00208947-96

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.