# Анатерм-17М

Анаэробный фиксатор Анатерм-17М предназначен для фиксации,  контровки и уплотнения разъемных резьбовых и фланцевых соединений.

Анатерм-17М предотвращает коррозию, повышает устойчивость к воздейсттвию вибрационных нагрузок.

Анатерм-17М представляет собой тиксотропную композицию, обладающую длительной жизнеспособностью при хранении  и свойством быстро отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Динамическая вязкость по Брукфильду при 10 об/мин; мПа·с | 2000-6000 |
| Время достижения контактной прочности на резьбе из конструкционной стали М 10х1,5; мин | 20-40 |
| Момент отвинчивания на резьбе из конструкционной стали М 10х1,5 через 24 часаН·м, | 1 - 8 |
| Температурный диапазон эксплуатации, град. С | -60 ... +150 |
| Максимально допускаемый зазор, мм | 0,35 |

Продукт, готовый к применению,  наносится на предварительно обезжиренную поверхность, поставляется в полиэтиленовых флаконах.

ТУ 2257-397-00208947-2004

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.