# Анатерм-204

Полимерные материалы  -  клей-компаунд Анатерм-204 используется для ремонта:

- Радиаторов, теплообменных установок,

- Корпусов насосов, двигателей,

- Емкостей, реакторов,

- Трубопроводов и других машин и механизмов в химической, нефтехимической промышленности, на транспорте, в энергетике и других отраслях.

#### Клей-компаунд Анатерм-204 в зависимости от назначения представляет собой 2-х или 3-хсоставную композицию холодного отверждения, которая после смешивания основы и отвердителя быстро создает высокопрочный материал.

Анатерм-204 при смешивании основы с отвердителем имеет пастообразную консистенцию, при смешивании с разбавителем - имеет вязко-текучую консистенцию и может применяться для создания защитных покрытий от коррозии.

Физико-механические характеристики клеев-компаундов

| Наименование показателя | Анатерм-204 |
| --- | --- |
|  | А+Б | А+Б+В |
| 1. Внешний вид основа отвердитель | паста жидкость | паста жидкость |
| 2. Цвет основа отвердитель | серый желтый | серый желтый |
| 3. Жизнеспособность при 20-25 град.С, мин | 50-60 | 60 |
| 4. Минимальное время отверждения при 20-25 град.С | 5-6 час. | 7-8 час. |
| 5. Отверждение, час при 20-25 град.С при 60 град.С при 100 град.С | 48 2 1 | 48 2 1 |
| 6. Твердость по Бринеллю, МПа | 60-80 | 20-30 |
| 7. Предел прочности при сжатии, МПа | 50-60 | 25-35 |
| 8. Предел прочности при отрыве, МПа на стали 12х18Н10Т при 20-25 град.С после прогрева | 20 17 (на алюминии) 25 (на стали и алюминии) | 10 (на стали и алюминии ) 15 (на стали и алюм.) |
| 9. Водопоглощение, % | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 |
| 10. Температурный диапазон эксплуатации, С | до +150 | до +150 |

продукция сертифицирована

Рекомендации по применению

Подготовка поверхностей

Включает следующие основные операции:

- удаление влаги, грязи, ржавчины, масла и прочих загрязнений

- обработка поверхности напильником, наждачной бумагой, абразивным кругом для придания шероховатости

- удаление с поверхности абразива и пыли

- обезжиривание ацетоном, бензином или другими растворителями.

Подготовка ремонтных материалов

Предварительно перемешать компоненты А (основа) и Б (отвердитель) в таре поставщика до однородного состояния. 
Для приготовления Анатерм-204 пастообразной консистенции смешать компоненты А и Б в соотношении 6 : 1 (по весу) или 5,5 : 1 (по объему).

Для получения Анатерм-204 вязкотекучей консистенции добавить к частям А и Б часть В (разбавитель) в соотношении 6 : 1 : 0,5 (по весу) или 5,5 : 1 : 0,5 (по объему).

При температуре окружающего воздуха ниже 15 град.С допускается предварительный подогрев компонентов на водяной бане до температуры 20-25 град.С, что облегчает их перемешивание.

Не допускается попадание одного компонента в тару другого компонента (пользоваться разными шпателями).

Нанесение смеси

Полученные композиции рекомендуется наносить шпателем на обе соединяемые поверхности. При заделки больших полостей, раковин, трещин рекомендуется предварительно загрунтовать поверхность композицией, выдержать 25-30 минут для Анатерма-204, а затем заделать дефект окончательно. Излишки состава до начала отверждения легко удаляются тканью. Там, где состав не должен схватываться с поверхностью, следует проложить полиэтиленовую пленку.
Не рекомендуется работать при температуре ниже 5 град.С и на влажных поверхностях.

Отверждение

Минимальное время отверждения полимерных ремонтных материалов при температуре 20 град.С от 15 минут до 8 часов в зависимости от марки. В случае нагревания композиции до 60-120 град.С время отверждения сокращается. До полного отверждения композиции необходима взаимная фиксация соединяемых деталей. После полного отверждения полимер можно подвергать механической нагрузке и обработке (сверлению, точению, нарезанию резьбы, фрезерованию и т.д.). По окончании работ составом Анатерм все инструменты и тару следует вымыть ацетоном.

Меры безопасности

Работы с составами Анатерм рекомендуется производить в резиновых перчатках.

При попадании компонентов композиций на кожу необходимо тщательно удалить их тканью или ватой, смоченной в ацетоне или другом растворителе, после чего вымыть водой с мылом. При использовании огнеопасных растворителей (ацетон, бензин и др.) следует соблюдать меры пожарной безопасности.