# Анатерм-501

Анаэробная прокладка Анатерм-501 предназначена для уплотнения и герметизации неподвижных разъемных соединений (фланцев, плоских стыков, резьбовых соединений) и для замены применяющихся в настоящее время паронитовых, картонных и жидких прокладок на силиконовой основе.

Анатерм-501 представляет собой наполненный тиксотропный состав, способный длительное время оставаться в исходном состоянии и быстро отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями.

Технические характеристики

| 1. | Динамическая вязкость по Брукфельду при 2 об/мин, мПа*с, | 50000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предел прочности при отрыве на стальных образцах с шероховатостью поверхности R=1.25-2.5 мкм через 24 часа, МПа, не более | 60 |
| 3. | Время достижения ручной прочности на стальных образцах с шероховатостью поверхности R=0.09-0.15 мкм, мин, не более | 10 |
| 4. | Герметизирующая способность при давлении, МПа, не менее - на фланцевых соединениях - на резьбовых соединениях | 35 35 |
| 5. | Максимально допускаемый зазор, мм | 0,35 |

Анатерм-501 работоспособен в различных средах, в том числе, в машинном масле, дизельном топливе, бензине, тосоле.

Высокая скорость отверждения Анатерм-501 позволяет ее использовать на конвейерном производстве при сборке двигателей и других узлов автомобилей.

Продукт, готовый к применению, наносится на предварительно обезжиренную поверхность.

Анатерм-501 поставляется в полиэтиленовых тубах, флаконах или банках.

Гарантийный срок хранения - 1 год
ТУ 2257-401-00208947-2003.