# Анатерм-505

Анаэробная прокладка Анатерм-505 предназначена для уплотнения и герметизации неподвижных разъемных соединений (фланцев, плоских стыков, резьбовых соединений) и для замены применяющихся в настоящее время паронитовых, картонных и жидких прокладок на силиконовой основе.

Анатерм-505 представляет собой наполненный тиксотропный состав, способный длительное время оставаться в исходном состоянии и быстро отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями.

Технические характеристики

| Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (25,0+/-0,2) град.С (А/6/20), мПа*с | 15000-25000 |
| --- | --- |
| Кажущаяся вязкость по Брукфельду при температуре (25,0+/-0,2) град.С (А/6/2 или А/5/2), мПа*с | 8000-10000 |
| Предел прочности при отрыве на образцах из стали СТ 45 или алюминиевых сплавов, МПа - через 3 часа, не менее - через 24 часа, не более | 2 9 |
| Время схватывания на образцах из стали СТ 45 или алюминиевых сплавов, МПа | 20-40 |

Анатерм-505 работоспособен в различных средах, в том числе, в машинном масле, дизельном топливе, бензине, тосоле.

Высокая скорость отверждения Анатерм-505 позволяет ее использовать на конвейерном производстве при сборке двигателей и других узлов автомобилей.

Продукт, готовый к применению, наносится на предварительно обезжиренную поверхность.

Анатерм-505 поставляется в полиэтиленовых тубах, флаконах или банках.

Гарантийный срок хранения - 1 год
ТУ 2257-331-00208947-2000