# Анатерм-506

Анаэробная прокладка Анатерм-506 предназначена для уплотнения и герметизации неподвижных разъемных соединений (фланцев, плоских стыков, резьбовых соединений).

Анатерм-506 представляет собой высоковязкую тиксотропную композицию, обладающую длительной жизнеспособностью при хранении и свойством быстро отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Норма для марки |
| --- | --- |
|  | Анатерм-506 | Анатерм-506 рецептуры 2 | Анатерм-506 рецептуры 3 |
| Внешний вид | Вязкая масса оранжевого цвета | Вязкая масса красного цвета | Вязкая масса ярко-красного цвета |
| Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (25+/-0,2) град.С, МПа*с А/7/2,5 А/7/20 | 100000-140000 18000-25000 | 200000-450000 40000-100000 | не менее 700000 не менее 70000 |
| Предел прочности при отрыве на образцах из стали 45 или алюминиевых сплавов, МПа через 1ч, не менее через 24 ч | 3 6-16 | 1 2-6 | 2 4-14 |

Анатерм-506 работоспособен в различных средах, в том числе, в машинном масле, дизельном топливе, бензине, тосоле. 
Высокая скорость отверждения Анатерм-506 позволяет ее использовать на конвейерном производстве при сборке двигателей и других узлов автомобилей.

Продукт, готовый к применению, наносится на предварительно обезжиренную поверхность, поставляется в полиэтиленовых тубах, флаконах или банках.

Гарантийный срок хранения - 1 год
ТУ 2257-435-00208947-2005.