# Унигерм-11

Унигерм-11 предназначен для фиксации, контровки и уплотнения резьбовых соединений.

Предотвращаеткоррозию,повышает устойчивость к воздействию вибрационных нагрузок.

Унигерм-11 представляет собой прозрачную однородную жидкость зеленого цвета, обдающую длительной жизнеспособностью при хранении и свойством быстро отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями, даже при пониженной температуре.

Унигерм-11 представляет собой односоставную композицию, которая может наноситься на детали, как ручным способом, так и с помощью специальных автоматических и полуавтоматических дозаторов.

Технические характеристики

| Динамическая вязкость, мПа*с | 400 - 700 |
| --- | --- |
| Предел прочности при отвинчивании через 5 ч., МПа | 4 - 10 |
| Предел прочности при отрыве, Мпа (при аксиальном сдвиге) | 10 - 14 |
| Температурный диапазон эксплуатации, град. С | от минус 60 град. С до плюс 150 град. С |

Является клеем ускоренного отверждения, что позволяет использовать его в конвейерных производствах при сборке различных узлов и деталей

Продукт, готовый к применению, наносится на предварительно обезжиренную поверхность, поставляется в полиэтиленовых флаконах
Гарантийный срок хранения -1 год.