# Унигерм-6

Анаэробный клей Унигерм-6 предназначен для фиксации, контровки и уплотнения среднепрочных резьбовых и гладких соединений.

Унигерм-6 предотвращает коррозию, повышает устойчивость к воздействию вибрационных нагрузок.

Унигерм-6 представляет собой тиксотропную композицию, обладающую длительной жизнеспособностью при хранении и свойством быстро отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями.

Технические характеристики

| 1. | Динамическая вязкость, мПа*с | 1000-3000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Время достижения контактной прочности на резьбе из конструкционной стали М10х1,5, мин | 5-15 |
| 3. | Момент отвинчивания на резьбе из конструкционной стали М1 0x1 ,5, Н-м через 3 часа | 20-30 |
| 4. | Момент отвинчивания после прогрева резьбовых соединений - при 150 град.С в течение 1000 час, Н-м - в тосоле А-40 при 110 град.С в течение 130 часов - в машинном масле М63/10Г1 при 130 град. С в течение 130 часов | 20-30 20-35 25-35 |
| 5. | Максимально допускаемый зазор, мм | 0,3 |

Унигерм-6 является клеем ускоренного отверждения, что позволяет использовать его в конвейерных производствах при сборке различных узлов и деталей.

Продукт, готовый к применению, наносится на предварительно обезжиренную поверхность, поставляется в полиэтиленовых флаконах.

ТУ 2257-405-00208947-2004
Гарантийный   срок   хранения  -   1   год.