ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

# Смесь для производства декоративного камня

## Смесь для производителей искусственного камня

## Область применения

Готовое решение для мастеров-камнеделов, как опытных специалистов, так и новичков.

Наш материал: 
1. Оптимизирует сроки технологического процесса. 
2. Устраняет проблему нестабильности свойств отдельных компонентов. 
3. Решает проблему дозировки компонентов, в том числе сверхмалых дозировок. 
4. Снимает задачу закупки химических добавок. 
5. Ускоряет работу за счёт устранения вспомогательных операций.
Используя нашу смесь Вы сможете в короткие сроки произвести необходимое количество высококачественных декоративных элементов.

Подробная информация о товаре

## Основа изготовления

Состав: высокопрочный гипс, наполнители, цемент, модифицирующие добавки.

## Применение

Смесь предназначена для производства декоративного искусственного камня из гипса. Затворите материал по принципу «смесь в воду», перемешайте строительным миксером или дрелью с насадкой не менее 3 минут до получения однородной массы. Залейте получившуюся смесь в форму, предварительно смоченную водой.

## Декоративный камень своими руками

## Дополнительная информация

Внимание!
Используйте только чистые инструменты и воду! Смесь для производства декоративного камня из гипса хорошо совместима с железоокисными пигментами. При использовании пигментов другой химической природы рекомендуется проверить, взаимодействие на небольшом количестве смеси. Использование вибростола не является обязательным условием, но качество поверхности будет лучше при вибрировании форм в течение 5-10 секунд. Распалубка форм зависит от количества и качества использованной воды. При соблюдении рекомендаций производителя распалубка возможна через 30 минут. При полном высыхании изделий через 7 суток цвет окрашенного камня становится светлее на несколько тонов. Возможно изготовление наружных декоративных элементов с последующей обработкой гидрофобизаторами.

Технические характеристики:

| Показатель смеси | Значение |
| --- | --- |
| Количество воды затворения | 0,30-0,35 л на 1 кг смеси 9,0-10,5 л на 1 мешок 30 кг |
| Начало схватывания, мин. | 20 - 25 |
| Конец схватывания, мин. | 30 - 35 |
| Прочность на сжатие, МПa | через 2 часа | 15 |
|  | через 7 суток | 25 |
| Коэффициент размягчения, Кр | 0,65 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 850 - 900 |
| Плотность раствора, кг/м3 | 1700 - 1800 |
| Плотность готового образца в сухом состоянии, kг/м3 | 1500 - 1550 |
| Цвет | белый |

Расход смеси составляет 13 кг/м2 при толщине плитки 10 мм.

## Упаковка и маркировка

упаковка 30кг

## Условия хранения

Гарантийный срок хранения в неповрежденной заводской упаковке - 12 месяцев с даты производства.