Общество с ограниченной ответственностью

«Промкомплект»

Тел. Факс (343)378-74-79, 379-52-93, сот. 213-07-80. Email: himekb@mail.ru

# Клей-герметик кремнийорганический Эласил 11-01

# ТУ 6-02-857-74 с изм. 7,8

Назначение: Применяется для склеивания и герметизации поверхностей из металлов (стали, меди, алюминия, и др.), керамики, поликарбоната, пластика, органического и силикатного стекла, бетона, резины, в том числе силиконовой; устранение течи воды, антифриза и масла в разъемных соединениях автомобиля. Для уплотнения в качестве жидкой прокладки. Обладают водо-, масло-, бензо-, грязестойкими и диэлектрическими свойствами. Находят широкое применение при производстве строительных, сантехнических и отделочных работ, в автосервисе, радиоэлектронике, газовой промышленности, на АЭС, ГРЭС и ТЭЦ. Интервал рабочих температур от -60°С до +300°С.

Характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Нормы ТУ 6-02-857-74 с изм. 7,8 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Марка А | Марка Б |
| 1 | Внешний вид | Однородная пастообразная масса от белого до светло-серого цвета без посторонних включений |
| 2 | Продолжительность высыхания поверхностной пленки, мин., не более | 150 | 150 |
| 3 | Условная прочность при растяжении , мПА (кгс/см²), не менее | 1,6 (16) | 1,6 (16) |
| 4 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 140 | 140 |
| 5 | Величина адгезии к стали, кгс/см, не менее | 2,0 | 2,0 |
| 6 | Прочность связи между слоями резины марки ИРП-1338 при 20°С, кгс/см, не менее | Не определяют | 2,0 |
| 7 | Срок хранения, мес | 3 | 3 |