Общество с ограниченной ответственностью

«Промкомплект»

Тел. Факс (343)378-74-79, 379-52-93, сот. 213-07-80. Email: himekb@mail.ru

Каучук СКТН

СКТН представляет собой низкомолекулярный каучук холодного отверждения. Отверждение таких каучуков происходит при комнатной температуре после введения специальных катализаторов. Кремнийорганические низкомолекулярные каучуки СКТН нетоксичны, не содержат растворителей. Каучуки СКТН выпускаются под марками А, Б, В, Г каждая из которых обладает разной вязкостью.

Кремнийорганические каучуки СКТН широко используются для приготовления различных заливочных и обволакивающих компаундов, герметиков, пропиточных композиций, специальных составов.

На основе кремнийорганических низкомолекулярных каучуков СКТН изготавливают различные резиновые изделия, в том числе использующиеся в медицине. По сравнению с другими биоинертными материалами, используемыми для имплантации, изделия полученные на основе кремнийорганических каучуков СКТН в значительной степени имитируют мягкие ткани человека.

Материалы, на основе низкомолекулярных каучуков СКТН, как правило обладают хорошей устойчивостью к температурным колебаниям в интервале от -60С до +250С, отличной эластичностью, упругостью, прочностью, высокой гидрофобностью, химической инертностью, диэлектрическими свойствами, вибростойкостью. Завулканизованный каучук СКТН устойчив к воздействию озона, ультрафиолетовых лучей, окислителей, физиологически инертен, газопроницаем, легко поддается стерилизации. Кремнийорганические низкомолекулярные каучуки СКТН предлагаемые нами, отличаются высокой степенью очистки и полным отсутствием воды.

| Наименование показателя | Каучук СКТН норма для марок |
| --- | --- |
|  | Марка А | Марка Б | Марка В | Марка Г |
| Внешний вид | Вязкая, бесцветная, мутная жидкость без механических включений |
| Условная вязкость | 90-150 С | 151-240 С | 241-600 С | 601-1080 С |
| Потеря массы не более | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 6,0% |
| Термостабильность не более | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Массовая доля воды | отсутствует |