Общество с ограниченной ответственностью

«Промкомплект»

Тел. Факс (343)378-74-79, 379-52-93, сот. 213-07-80. Email: himekb@mail.ru

Герметик КЛТ-30

Описание продукта

Кремнийорганические компаунды получены на основе низкомолекулярного диметилсилоксанового каучука. Компаунды представляют собой пастообразный материал, обладающий способностью вулканизоваться при температуре окружающей среды, переходя в резиноподобное состояние (двухкомпонентные при смешении с катализатором)

Назначение

Компаунд КЛТ-30 предназначены для поверхностной герметизации различной аппаратуры, работающей в среде воздуха, и защиты ее от воздействия влаги, для поверхностной герметизации приборов, работающих в условиях вибрации. Обладают высокими диэлектрическими свойствами.

Диапазон рабочих температур от –60С до +300С

Характеристики КЛТ-30 1,2 компонент.

|  | КЛ-4 | КЛТ-30 | КЛФ-20 | КЛСЕ | СДС | КЛТ-75Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Температурный интервал эксплуатации, оС | от -60 до +300 | От -60 до +300 | От -70 до +200 | От -55 до +250 (кратковременне +300) | - | От -55 до +250 |
| II.Жизнеспособность, мин., не менее | 20 | 15 | 15-40 | 15-40 | 30-360 | 10 |
| III.Физико-механические показатели |
| 1. Условная прочность вулканизата при разрыве, МПа, не менее | - | 0,79 | - | 0,98 | - | 1,2 |
| 2. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | - | - | - | - | 0,8 | - |
| 3. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | - | 120 | - | 80 | 250 | 120 |
| 4. Объемное удельное электрическое сопротивление при температуре (20±5)оС и относительной влажности воздуха (60±5)%, Ом·см·1013, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 5.Диэлектрическая проницаемость при частоте 106Гц, не более | - | - | - | 2,3 | - | - |
| 6. Электрическая прочность при температуре (20±5)оС и относительной влажности воздуха (60±5)%, кВ/мм, не менее | 16 | - | - | 15 | - | - |
| 7. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | - | - |