Общество с ограниченной ответственностью

«Промкомплект»

Тел. Факс (343)378-74-79, 379-52-93, сот. 213-07-80. Email: himekb@mail.ru

Область применения:

Компаунд «ВИКСИНТ У-1-18» предназначен для изготовления гибких литьевых форм, используемых для многократного тиражирования копий изделий сложной конфигурации. Литьевые формы из

«ВИКСИНТА У-1-18» могут эксплуатироваться длительное время при температурах не выше 200оС. Использование форм при температурах выше 200оС через определенное время приводит к потере эластичности. Нагрев выше 250оС не рекомендуется. «ВИКСИНТ У-1-18» представляет собой вязкую текучую композицию белого или кремового цвета. Поставляется в виде основы в комплекте с катализатором. Отверждение компаунда «ВИКСИНТ У-1-18» происходит при комнатной температуре до резиноподобного состояния в течение 24 часов.

Технология работы:

Поверхность оригинала, с которого снимается форма, должна быть обезжирена, очищена от загрязнений, ржавчины и т.п. Если поверхность пористая, то целесообразно использовать разделяющий состав (поставляется по дополнительному требованию).

Изготовление литьевых форм. 100 в.ч. основы и 0,4 – 0,5 в.ч. катализатора № 18 помещают в чистую емкость и перемешивают до полного равномерного распределение катализатора в основе (5-15 мин.). Смешивание не должно происходить при температуре выше 35оС, т.к. в этом случае сокращается время жизни компаунда. Полученной смесью обрабатывают оригинал изделия и выдерживают при комнатной температуре 18-24 часа. При более низкой температуре время отверждения соответственно увеличивается. Возможно тепловое ускорения процесса отверждения, но не вше 60оС. Время жизни компаунда 0,5 – 6 часов.

Технические характеристики

| №№ | Наименование показателей | Нормы по ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Пастообразный однородный материал белого цвета без посторонних включений. |
| 2. | Жизнеспособность, ч., в пределах | 0,5 – 0,6 |
| 3. | Условная прочность при разрыве, Мпа, (кг/см2) не менее | 2,1 |
| 4. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 170 |
| 5. | Твердость по Шору А, условные единицы, в пределах | 50 – 60 |
| 6. | Прочность связи герметика с металлом при отслаивании от алюминиевого сплава Д16, кН/м, не менее | 1,4 |

Время достижения резиноподобного состояния 24 часа, время полной вулканизации 72 часа.