Общество с ограниченной ответственностью

«Промкомплект»

Тел. Факс (343)378-74-79, 379-52-93, сот. 213-07-80. Email: himekb@mail.ru

# Герметик Виксинт марки У-2-28

Для герметизации металлических соединений, кабин, приборных отсеков, деталей остекления, радиоэлектронной техники, изготовления прокладок в месте их применения.

Технические характеристики

| №№ | Наименование показателей | Нормы по ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Паста розового или белого цвета, однородной консистенции без посторонних включений. |
| 2. | Жизнеспособность, ч., в пределах | 3.0 – 8.0 |
| 3. | Условная прочность при разрыве Мпа, не менее | 1,9 |
| 4. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 275 |
| 5. | Твердость по Шору А, условные единицы, в пределах | 3 – 50 |
| 6. | Прочность связи (адгезия) герметика с металлом при отслаивании от алюминиевого сплава Д-16, кН/м, не менее | 1,5 |
| 7. | Деструктивная устойчивость (твердость по Шору А после выдержки при 250 оС в течение 3 часов без доступа воздуха), условные единицы, не менее | 18 |

Смешивание

1. Зачистить поверхность, обезжирить поверхности, просушить 15 минут.

2. Взять подслой П-11 и нанести кисточкой тонким слоем на обезжиренную поверхность, просушить 30-60 минут при t=20оС.

3. Смешать У-2-28 с катализатором К-28 и ГКЖ 136-41 в течение 5 минут и успеть нанести на поверхность в течении 30 минут. Ждать 24 часа (сутки) для застывания.

Рецептура:

Паста У-2-28 (основа)                     100 м.ч.

Катализатор № 28                            1,4 м.ч.

Жидкость 136-41                             1,4 м.ч.

Подслой П-11                                   5,5 м.ч.