Общество с ограниченной ответственностью

«Промкомплект»

Тел. Факс (343)378-74-79, 379-52-93, сот. 213-07-80. Email: himekb@mail.ru

герметик У-30МЭС-5М

Тиоколовый герметик У-30МЭС-5М предназначен для поверхностной и внутренней герметизации клёпаных, сварных, болтовых, фланцевых соединений авиационных и судовых конструкций. Кроме того, тиоколовый герметик У-30МЭС-5М нашел широкое применение в строительной отрасли, электротехнике, приборостроении, машиностроении.

Герметик У-30МЭС-5М рекомендуется применять в контакте с алюминиевыми сплавами, анодированными и не анодированными, сталями кадмированными и оцинкованными, нержавеющими сталями, магниевыми сплавами, титановыми сплавами. Тиоколовый герметик У-30МЭС-5М выпускается по ТУ-38.1051436-88.
 Тиоколовый герметик У-30МЭС-5М эксплуатируется в интервале температур от –60С до +130С в различных климатических условиях. Герметик У-30МЭС-5М поставляется в 3-х компонентном виде. Соотношение компонентов герметика указывается в паспорте завода – изготовителя. Удельное объёмное электрическое сопротивление герметика У-30МЭС-5М при +20С составляет 1-10 Ом.см. Электрическая прочность при +20С равна 13,0 кВ/мм. Тангенс угла диэлектрических потерь, при 106 Гц - 0,005. Диэлектрическая проницаемость герметика при 106 Гц - 6,0.

| компонентность | паста У-30Э5М, паста № 9, продукт АГМ-9 |
| --- | --- |
| цвет состояние | черный / пастообразный |
| срок хранения | 4 месяца |
| предел хрупкости | -36С |
| t режим эксплуатации | -60С +130С |
| вулканизация не ниже | +15С |
| жизнеспособность | 2-5 часов |
| условная прочность при разрыве МПа не менее | 1,76 |
| относительное удлинение при разрыве % не менее | 200 |
| твердость по Шору А, условные ед. не менее | 35 |
| прочность связи при отслаивании от AL сплава Д-16, Кн/М, не менее //плотность кг/м3 | 1,96 (1400) |

Тиоколовый герметик У-30МЭС-5М наносится шпателем, шприцом и при разведении герметика растворителем – кистью. В качестве растворителей могут применять циклогексанон, метиэтилкетон, разжижитель Р-4, Р-5, этилацетат с ацетоном в соотношении 1:1 и другие. Ацетон м.б. заменен на метиэтилкетон или циклогексанон. Содержание растворителя в зависимости от требуемой консистенции колеблется в данном случае от 10 до 30 массовых частей на 100 массовых частей герметизирующей пасты при нанесении кистью и от 10 до 80 массовых частей при поливе.

Поверхность, подлежащую герметизации, перед нанесением тиоколового герметика У-30МЭС-5М тщательно очищают от пыли, грязи, стружки и других посторонних включений и сора с помощью волосяных или металлических щеток, или тряпок.

Для удаления влаги, следов минеральных масел, а также прочих жировых пятен и загрязнений поверхность обезжиривают бензином марок БР-1 («Галоша»), нанесенным на ветошь или чистые тряпки, и тотчас же протирают сухими чистыми тряпками досуха. Затем через 5–10 минут производят вторичное обезжиривание в таком же порядке или протирку ацетоном с выдержкой 10–15 мин. до момента нанесения герметика на поверхность. Зона обезжиривания должна быть больше герметизируемого участка.

Все работы по герметизации следует проводить при температуре от +15С до +35С. При внутришовной герметизации, герметик У-30МЭС-5М необходимо нанести на одну из сопрягаемых поверхностей шпателем или шприцем с плоским наконечником. Нанесение тиоколового герметика У-30МЭС-5М производится сплошным слоем толщиной 0,5-0,8 мм с местными утолщениями в места подсечки профилей. Выдавленный при последующей клепке герметик У-30МЭС-5М следует разровнять шпателем по кромке шва либо удалить.

При поверхностной герметизации шпательный вариант герметика У-30МЭС-5М наносится шприцем или шпателем на поверхность соединений конструкции по всем кромкам и углам. Слой герметика по всей протяженности должен сводится на "ус", не иметь заусенцев и утолщений. По истечении 24 часов с момента нанесения последнего слоя герметика изделие можно передавать для проведения последующих монтажно-сборочных работ.