Общество с ограниченной ответственностью

«Промкомплект»

Тел. Факс (343)378-74-79, 379-52-93, сот. 213-07-80. Email: himekb@mail.ru

Герметик У-30МЭС-5НТ

Тиоколовый герметик У-30МЭС-5НТ предназначен для поверхностной и внутренней герметизации клёпаных, сварных, болтовых, соединений авиационных конструкций, приборов и других изделий. Тиоколовый герметик У-30МЭС-5НТ используется для сборки и ремонта авиационной техники.

Герметик У-30МЭС-5НТ выпускается марки А и марки Б по ТУ-38.605462-91. Интервал температур эксплуатации тиоколового герметика У-30-МЭС-5НТ составляет от –60С до +130С в различных климатических условиях.

Тиоколовый герметик специального назначения У-30-МЭС-5НТ используется в строительстве, для антикоррозийной защиты техники, машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности. Соотношение компонентов герметика указывается в паспорте завода – изготовителя.

Удельное объёмное электрическое сопротивление при +20С составляет -1-10 Ом.см. Электрическая прочность герметика У-30-МЭС-5НТ при +20С равна 13,0 кВ/мм. Тангенс угла диэлектрических потерь, при 106 Гц - 0,005. Диэлектрическая проницаемость при 106 Гц - 6,0.

| компонентность | паста У-303-5НТ, паста № 9, ДФГ |
| --- | --- |
| цвет состояние | черный пастообразный |
| срок хранения | 4 месяца |
| t режим эксплуатации | -60С +130С |
| вулканизация не ниже | +18С |
| жизнеспособность | марка А | 2-4 часа |
|  | марка Б | 6-10 часов |
| условная прочность при разрыве МПа не менее | марка А | 1,76 |
|  | марка Б | 1,47 |
| относительное удлинение при разрыве % не менее | 200 |
| твердость по Шору А, условные ед. не менее | 30-35 |
| прочность связи при отслаивании от AL сплава Д-16, Кн/М, не менее //плотность кг/м3 | 1,47-1,96 (1400) |

Герметик У-30МЭС-5НТ наносится шпателем, шприцом и при разведении растворителем – кистью. В качестве растворителей могут применять циклогексанон, метиэтилкетон, разжижитель Р-4, Р-5, этилацетат с ацетоном в соотношении 1:1 и др. Ацетон м.б. заменен на метиэтилкетон или циклогексанон. Содержание растворителя в зависимости от требуемой консистенции колеблется в данном случае от 10 до 30 массовых частей на 100 массовых частей герметизирующей пасты при нанесении кистью и от 10 до 80 массовых частей при поливе.

Для удаления влаги, следов минеральных масел, а также прочих жировых пятен и загрязнений поверхность обезжиривают бензином марок БР-1 («Галоша»), нанесенным на ветошь или чистые тряпки, и тотчас же протирают сухими чистыми тряпками досуха. Затем через 5–10 минут производят вторичное обезжиривание в таком же порядке или протирку ацетоном с выдержкой 10–15 мин. до момента нанесения герметика на поверхность. Зона обезжиривания должна быть больше герметизируемого участка.

Все работы по герметизации следует проводить при температуре от +18С до +35С. При внутришовной герметизации, герметик У-30МЭС-5НТ необходимо нанести на одну из сопрягаемых поверхностей шпателем или шприцем с плоским наконечником.

Нанесение тиоколового герметика У-30МЭС-5НТ производится сплошным слоем толщиной 0,5-0,8 мм с местными утолщениями в места подсечки профилей. Выдавленный при последующей клепке герметик У-30МЭС-5НТ следует разровнять шпателем по кромке шва либо удалить.

При поверхностной герметизации шпательный вариант герметика У-30МЭС-5НТ наносится шприцем или шпателем на поверхность соединений конструкции по всем кромкам и углам. Слой герметика по всей протяженности должен сводится на "ус", не иметь заусенцев и утолщений. По истечении 24 часов с момента нанесения последнего слоя герметика изделие можно передавать для проведения последующих монтажно-сборочных работ.