Общество с ограниченной ответственностью

«Промкомплект»

Тел. Факс (343)378-74-79, 379-52-93, сот. 213-07-80. Email: himekb@mail.ru

# Герметик Виксинт марки У-4-21

Для поверхностной герметизации металлических соединений, приборов, кабин и отсеков. Применяется для обволакивания плат и заливки изделий в формах. Для крепления радиоэлементов и в качестве теплоизоляционного материала.

Технические характеристики

| №№ | Наименование показателей | Нормы по ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Паста белого цвета, однородной консистенции без посторонних включений. |
| 2. | Жизнеспособность, ч., в пределах | 0.5 – 5.0 |
| 3. | Условная прочность при разрыве Мпа, не менее | 1,5 |
| 4. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 100 |
| 5. | Твердость по Шору А, условные единицы, в пределах | 40 – 55 |
| 6. | Прочность связи (адгезия) герметика с металлом при отслаивании от алюминиевого сплава Д-16, кН/м, не менее | 0,5 |

Рецептура:

Паста У-4                  100 м.ч.

Катализатор № 21    2,5 м.ч.

Подслой П-11           5 м.ч.

Режим вулканизации 24 часа при Т = 22±2оС