Общество с ограниченной ответственностью

«Промкомплект»

Тел. Факс (343)378-74-79, 379-52-93, сот. 213-07-80. Email: himekb@mail.ru

Тиоколовый герметик УТ-34

представляет собой герметизирующий материал специального назначения, который используется для заполнения зазоров и щелей, герметизации болтовых, заклепочных и других металлических соединений, работающих в среде воздуха или топлива. Герметик УТ-34 может быть использован для герметизации штепсельных разъемов и различных приборов радио и электротехнической аппаратуры, не имеющих латунных, медных и серебряных контактов. Тиоколовый герметик УТ-34 хорошо зарекомендовал себя в авиастроении, судостроении, машиностроении и других отраслях промышленности. Производится тиоколовый герметик УТ-34 по ГОСТ 24285-80.

Тиоколовый герметик УТ-34 эксплуатируется в различных климатических условиях, в интервале температур от -60С до +130С, в среде топлива при температурах от -60С до +100С (длительно) и до +130С (кратковременно). Герметик УТ-34 наносится на поверхности без клеевого подслоя. Он обладает удовлетворительными диэлектрическими свойствами.

Поставляется тиоколовый герметик УТ-34 в 3-х компонентном виде, состоящим из герметизирующей пасты У-34, вулканизирующей пасты №9 и ускорителя вулканизации – дифенилгуанидина, которые смешиваются непосредственно перед нанесением герметика в точном соотношении указанном в паспорте на партию.

| цвет | Серый/вязкотекучий |
| --- | --- |
| срок хранения | 3 месяца (6 месяцев) |
| предел хрупкости | -33º С (-35º С) |
| режим эксплуатации | -60 +130º С |
| вулканизация не ниже | +15ºС |
| жизнеспособность | 3-20 ч. (2-9 ч.) |
| условная прочность при разрыве МПа не менее | 2,2 |
| относительное удлинение при разрыве, % не менее | 170 (180) |
| твердость по Шору А., усл.ед., не менее | 30 |
| прочность связи при отслаивании от AL сплава Д-16, Кн/М, не менее // плотность кг/м | 1,47-2,949 (с подслоем) 1550 (1750) |

Тиоколовый герметик УТ-34 наносится шпателем, шприцем, а при разведении растворителем – кистью или методом полива при необходимости герметизации без доступа к внутренним частям конструкции. В этом случае в состав герметика при его приготовлении вводят дифенилгуанидин, что обеспечивает большую жизнеспособность смеси ( до 20 суток) в присутствии 4-6 массовых частей вулканизирующей пасты №9. В качестве растворителя используется циклогексанон или разжижитель Р-5 в количестве 65-68 массовых частей. Для обеспечения быстрой вулканизации поверхность тиоколового герметика УТ-34 после нанесения на металл в виде поливочного раствора, приготовленного указанным выше способом, обрабатывается 3-5% ацетоновым закрепляющим раствором дифенилгуанидина.

Для увеличения жизнеспособности герметика УТ-34 допускается уменьшение до 0,1 массовых частей или полное отсутствие ускорителя вулканизации. Полный процесс вулканизации, обеспечивающий оптимум показателей физико-механических и адгезионных свойств, заканчивается за 7-12 суток при комнатной температуре. Неполный процесс вулканизации, при котором герметик приобретает эластические свойства, но показатели еще не стабилизировались, осуществляется за 1-3 суток.

Поверхность, подлежащую герметизации, перед нанесением тиоколового герметика УТ-34 тщательно очищают от пыли, грязи, стружки и других посторонних включений и сора с помощью волосяных и металлических щеток, или тряпок. Для удаления влаги, следов минеральных масел, а также прочих жировых пятен и загрязнений поверхность обезжиривают бензином марок БР-1 («Галоша»), нанесенным на ветошь или чистые тряпки, и тотчас же протирают сухими чистыми тряпками досуха.

Затем через 5-10 минут производят вторичное обезжиривание в таком же порядке или протирку ацетоном с выдержкой в 10-15 минут до момента нанесения тиоколового герметика УТ-34 на поверхность. Зона обезжиривания должна быть больше герметизируемого участка. Гомогенность приготовленного герметика УТ-34, отсутствие воздушных включений и не перемешанных частиц ингредиентов обуславливают требуемые технологические и эксплуатационные свойства герметика.