Общество с ограниченной ответственностью

«Промкомплект»

Тел. Факс (343)378-74-79, 379-52-93, сот. 213-07-80. Email: himekb@mail.ru

Витэф-1НТ

Тиоколовый герметик специального назначения Витэф-1НТ применяется для поверхностной и внутришовной герметизации различных швов, металлических соединений и элементов остекления, эксплуатирующихся на воздухе при температуре от –60 до +150С, в топливной среде при температуре от –60 до +130С. Герметик Витэф-1НТ выпускается по ТУ 38 105 1291-84.

Тиоколовый герметик специального назначения Витэф-1НТ используется без клеевого подслоя при использовании в различных климатических условиях. ВИТЭФ-1НТ – тиксотропный герметик, обладающий стабильной адгезией к металлам и органическому стеклу. Изделия, детали и оборудование загерметизированные тиоколовым герметиком Витэф-1НТ применяются в авиации, судостроении, машиностроении.

Поставляется тиоколовый герметик Витэф-1НТ в 3-х компонентном виде, герметик состоит из основной герметизирующей пасты, вулканизирующей пасты и ускорителя вулканизации, которые смешиваются непосредственно перед использованием герметика в соотношении указанном в паспорте на партию.

| внешний вид | однородный материал бежевого цвета |
| --- | --- |
| жизнеспособность | 1-10 часов |
| условная прочность в момент разрыва | 1,76 МПа (18 кгс/см2) |
| относительное удлинение в момент разрыва | 160% |
| относительная остаточная деформация в момент разрыва | 8% |
| твердость по Шору через 48 часов | 30 А |

Тиоколовый герметик Витэф-1НТ наносят шпателем или шприцом и при разведении растворителем – кистью. В качестве растворителя используется разжижитель Р-5 в количестве 40 массовых частей.

Полный процесс вулканизации, обеспечивающий оптимальные показатели физико-механических и адгезионных свойств, заканчивается за 7–12 суток при комнатной температуре. Неполный процесс вулканизации, при котором герметик Витэф-1НТ приобретает эластические свойства, но показатели еще не стабилизировались, осуществляется за 1–3 суток после нанесения.

Поверхность, подлежащую герметизации, перед нанесением герметика тщательно очищают от пыли, грязи, стружки и других посторонних включений и сора с помощью волосяных или металлических щеток, или тряпок.

Для удаления влаги, следов минеральных масел, а также прочих жировых пятен и загрязнений поверхность обезжиривают бензином марок БР–1 («Галоша»), нанесенным на ветошь или чистые тряпки, и тотчас же протирают сухими чистыми тряпками досуха.

Затем через 5–10 мин. производят вторичное обезжиривание в таком же порядке или протирку ацетоном с выдержкой 10–15 мин. до момента нанесения герметика на поверхность. Зона обезжиривания должна быть больше герметизируемого участка. Перемешивание компонентов герметика Витэф-1НТ производится механическим или ручным способом.

После перемешивая компонентов необходимо удалить воздушные пузыри. Гомогенность приготовленного тиоколового герметика Витэф-1НТ, отсутствие воздушных включений и перемешенных частиц ингредиентов обуславливают требуемые технологические и эксплуатационные свойства герметика.