Полиэфирная смола литейного типа "Eskim ES-1060"

Свойства продукта: Литейные смолы "Eskim"- смолы общего применения. Обладая средней реактивностью, мягки и эластичны.

Вид: прозрачный, со средней вязкостью, жидкий.

Область применения: С уверенностью смолу можно использовать при производстве ванн, раковин, синтетического мрамора, кухонных стоек, краев и ножек столов, центрифуг, рычагов, декораций т.п.

Порядок работы со смолой:

- Предускорить смолу: с молу добавить нужное количество Со 6 (Октата кобальта) -    На 1 кг смолы  - 0,002 кг ускорителя, тщательно перемешиваем  в течение 2-5 мин.;

- Затем добавить наполнитель;

- ПМЭК (метилэтилкетон пероксид CUROX M-302) соответствующее количество из расчета от 0,01 до 0,015 кг на 1 кг смолы, полученную смесь тщательно перемешиваем в течение 2-5 мин.

Время желатинизации 10-20 мин. при температуре 20°С. Полная полимеризация наступает в течение 2-4 часов.

Ни в коем случае нельзя допускать смешение ускорителя (Со-6%) с отвердителем без смолы    -  происходит взрыв !!!

Различные виды наполнителя и его количество могут влиять на цвет, время гелеобразования и отверждения смолы, поэтому рекомендуется проверить действие наполнителя на малом количестве смолы, прежде чем пускать в большое производство.

Температура отверждения для смолы должна быть не ниже 15°С.

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид |  | Прозрачная жидкость |
| Вязкость по Брукфильду Модель DV-2, rpm:10, sp:3 | cps | 500-700 |
| Плотность | г/куб. см | 1.130 ± 0.002 |
| Твердый остаток | % | 67 ± 2 |
| Кислотное число | мгКОН/г | 25 ± 5 |
| Время гелеобразования при температуре 25OC | мин. | 10-12 |

Рекомендуемая система отверждения Eskim: (ES-1060-DK): (При 25OC): 100г смолы + 0.2 куб. см кобальта октоата (6% металла) + 0.4 куб. см ПМЕК (Andonox KP-9).

Упаковка: Смола поставляется в металлических бочках емкостью 18 кг.

Условия хранения: Хранить в закрытой упаковке, в сухих, чистых, защищенных от прямого попадания солнечных лучей местах. Продукцию с одинаковым номером заливки и датой производства хранить вместе. Не ставить друг на друга более трех упаковок/банок.

Срок хранения: В фирменной упаковке, подходящих условиях, и темноте не более 6 месяцев.

Предупреждения об опасности: R10 Огнеопасно. R20/21/22 Вредно для здоровья при вдыхании, контакте с кожей, глотании.

Меры предосторожности: Внимание: содержит стирол.

Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, используя индивидуальные средства защиты. Избегать попадания смолы, отвердителя или ускорителя на открытые участки тела, в глаза или на слизистые оболочки. Не допускать длительного вдыхания паров смолы. Крайне огнеопасно!

Условия хранения:

Все компоненты полиэфирной смолы хранить в закрытой таре, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей при температуре не выше +23°C.

Срок хранения смолы и отвердителя - 6 месяцев.

Предупреждения о безопасности:

S2 Хранить в недоступном для детей месте

S3/7/9 Хранить ёмкость плотно закрытой, в прохладном и хорошо проветриваемом месте.

S16 Хранить подальше от воспламенителей. Не курить.

S51 Использовать средство только в хорошо проветриваемых местах.