ООО «КОМПАНИЯ ПРОМКОМПЛЕКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 строение 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru Менеджер: Иванкова Наталия

Полиэфирная смола литейного типа "Eskim ES-5020"

Полиэфирная ненасыщенная смола ES-5020 пуговичного типа на ортофталевой основе, средней реактивности, имеет высокую прозрачность, содержит голубой пигмент. Короткое время гелеобразования дает возможность быстрого формования. Используется в производстве пуговиц, статуэток, четок, сувениров, бижутерии и т.д.

Физические свойства продукта:

| Вид | Прозрачный, светло-голубой |
| --- | --- |
| Плотность,200C, г/см3 | 1,16 ± 0,02 |
| Вязкость,200C, cp1 | 750 ± 100 |
| Вязкость,250C, Din 62 сек | 55 + 15 |
| Твёрдые частицы, % | 70 ± 2 |
| Количество кислот, mgKOH/g | 30 ± 5 |
| Тиксотропичность | не тиксотропна |
| Время гелеобразования, минуты 3 | 4 ± 1 |
| Срок годности 200C,месяц | 4 |

1 Вязкость при  200C, 10 rpm и 3spd  измерялась Brookfield Viskozimetr-ом.

2 Вязкость при 200C измерялась с Dincup 6 в секундах.

3 Время гелеобразования при 200C на 100 г образца  0,20 cc 6%Со и 2сс Mek-p.

Физические свойства отвержденной смолы без наполнения:

Изгиб под грузом ( HDT )  0C   ………………………………………………………………  60 ± 2

Температура Отклонения (HDT)

| Сопротивление на изгиб /Flexural Strength | (ISO 0178) | 150 ± %10 MPa |
| --- | --- | --- |
| Модуль изгиба /Flexural Modulus | (ISO 0178) | 3600 ± %10 MPa |
| Напряжение в переломе %/Strain at Fracture | (ISO 0178) | 5 ± %10 |
| Предел прочности /Tensile Strength | (ISO 0527) | 67 ± %10 MPa |
| Модуль Эластичности /Modulus of Elasticity in Tensile | (ISO 0527) | 3093 ± %10 MPa |
| Удлинение в Разрыве %/Elongation at Break | (ISO 0527) | 2,2 ± %10 |
| Сила Воздействия /Izod Impact Strength | (ISO 0180) | 12 ± %10 kj/m2 |

.