ООО «КОМПАНИЯ ПРОМКОМПЛЕКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 строение 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru Менеджер: Иванкова Наталия

Polivaks SV-6

Разделительный воск

Структура: Polivaks SV-6 – представляет собой смесь восков, которая используется для отделения изделий от матрицы при изготовлении изделий из стеклопластиков на основе полиэфирной смолы.

Применение: распределить круговыми движениями небольшое количество Polivaks SV-6 отдельными участками по 0,2-0,3м2 по всей поверхности матрицы, включая кромки до получения минимально возможной тонкой пленки без «бороздок» и утолщений. Каждый только что покрытый воском участок матрицы немедленно вытрите и располируйте чистой сухой хлопчатобумажной материей. Оставьте данный участок на 15-20 минут для высыхания. Затем окончательно располируйте до блеска. Если не выдержать время высыхание, то воск может подействовать на слой полиэфира как растворитель и в этом случае изделие не отделить от матрицы

Polivaks SV-6, нанесенный одним смоем позволяет получить 5-6 изделий при наличии матрицы хорошего качества. Для каждого конкретной матрицы количество съемов можно определить только практическим путем.

Вышеописанный процесс в зависимости от того, какая используется матрица – новая или использованная имеющая идеальную или поврежденную поверхность, может быть повторен 3-5 раз с перерывом в 15 минут. В этом случае после нанесения последнего воскового слоя следует подождать минимум 30 минут. При работе с новой матрицей первые несколько изделий могут быть сделаны с помощью  жидкого матричного разделителя, а последующие ч Polivaks SV-6

При правильном применении Polivaks SV-6, он никогда не стекает и быстро впитывается при вытирании. Обычно подтеки становятся заметными после изготовления 10 изделий. Подтеки воска обычно появляются на пористых , шершавых и многократно используемых матрицах. И при правильном, и при неправильном применении воска подтеки должны удаляться с помощью матричного очистителя MCS, избегая, по возможности, применения наждачной бумаги и полировки, так как это может выявить мелкие пузыри в слое гелькоута на матрице и поверхность будет тусклой.

Применение Polivaks SV-6 делает поверхность более блестящей. Измерения сделанные с помощью глоссметра показали, что нанесение Polivaks SV-6 одним слоем увеличивает блеск на 12% , вторым слоем – на 15%, третьим - на 18%. Следовательно Polivaks SV-6 может быть использован для получения конечных изделий для морского, автомобильного, железнодорожного транспорта, отделки помещений, пластиковой мебели, сантехнических материалов и пр.

Polivaks SV-6 нельзя использовать с жидкими разделителями Polivaks EKOPVA и Polivaks SIVIPVA, так как он изготовлен на вводно-спиртовой основе. Если Вы собираетесь окрашивать изделие изготовленное с применением Polivaks SV-6, необходимо подлежащую окраске поверхность зачистить наждачной бумагой.