ООО «КОМПАНИЯ ПРОМКОМПЛЕКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 строение 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru Менеджер: Иванкова Наталия

Результаты тестирования технических характеристик

стекломата весом 450 гр/м2

| Вид тестируемой продукции | Стекломат |
| --- | --- |
| Тестируемые параметры | Стандарт | Результат | Итог |
| Потери при прокаливании (%) | 2.0~8.0 | 2.27 | Норма |
| Содержание влаги (%) | ≤0.2 | 0.11 | Норма |
| Вес г/м2 | 450±35 | 445.5 | Норма |
| Ширина мм | 1270±5 | 1270 | Норма |
| Разрывная нагрузка (N) | Основа | ≥60 | 129,6 | Норма |
|  | Уток | ≥60 | 126,2 | Норма |
| Особые отметки | Стеклонити расположены на поверхности стекломата хаотично |

Результаты тестирования технических характеристик

стекломата весом 300 гр/м2

| Вид тестируемой продукции | Стекломат |
| --- | --- |
| Код продукта | Х – 300 – 1270 |
| Тестируемые параметры | Стандарт | Результат | Итог |
| Потери при прокаливании (%) | 2.0~8.0 | 2.27 | Норма |
| Содержание влаги (%) | ≤0.2 | 0.11 | Норма |
| Вес, г/м2 | 300±35 | 300.5 | Норма |
| Ширина, мм | 1270±5 | 1270 | Норма |
| Разрывная нагрузка (N) | Основа | ≥60 | 129,6 | Норма |
|  | Уток | ≥60 | 126,2 | Норма |
| Особые отметки | Стеклонити расположены на поверхности стекломата хаотично |