ООО «КОМПАНИЯ ПРОМКОМПЛЕКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 строение 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru Менеджер: Иванкова Наталия

Кратко о наполнителях

Тригидрат алюминия Aluperm TLV-103 – белый пигмент для полиэфирной смолы, используется для изготовления твердых поверхностей, искусственного мрамора, искусственного оникса.

Рекомендации к применению тригидрата алюминия Aluperm TLV-103:

Добавляют с целью как антипирен (для самозатухания огня при пожаре) - придает ламинату дополнительную пожаростойкость при меньшей токсичности дыма, а также в качестве наполнителя для производства литьевого оникса (полупрозрачный искусственный камень) в соотношении 50:50 (тригидрат: смола) и снижает себестоимость изделиябладает следующими свойствами продукта:

- Высокой химической чистотой;

- Исключительно высокой белизной;

- Хорошей перерабатываемостью;

- Светопрозрачностью;

- Не влияет на окрашивание.

Тиксотропные наполнители:

Кремния диоксид SiO2 (аэросил) - очень легкий микронизированный порошок с выраженными адсорбционными свойствами. Необходим для придания смоле дополнительной вязкости, предотвращает стекание смол при формовке с наклонных и вертикальных поверхностей. Добавляется в смолу в количестве 1-4 % в зависимости от требуемого уровня тиксотропии.

HDK N20 -  гидрофильный наполнитель с удельной поверхностью 200 м2/гр

HDK T30 -  гидрофильный наполнитель с удельной поверхностью 300 м2/гр

Наполнители для придания ламинату дополнительных физико-механических качеств:

1. Сажа (угольная пыль) - придает ламинату электропроводящие свойства; снимает поверхностное статическое напряжение.

2. Минеральные наполнители (мел, доломит, карбонат кальция) - уменьшают расход смолы; ограничивают температурные и усадочные деформации; регулируют прочность, твердость, физико-механические и другие характеристики.

3. Стеклочопсы, стеклочешуйки, микросферы - увеличивают прочностные свойства связующего при изготовлении шпаклевок и паст.

4. Тригидрат аллюминия - АТН - Al2(OH)3 - придает ламинату дополнительную пожаростойкость при меньшей токсичности дыма; используется для производства литьевого оникса (полупрозрачный искусственный камень); снижает себестоимость изделия.