ООО «Промкомплект»

|  | 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru |
| --- | --- |

# Стоматология

Гипс применяется в ортопедической и ортодонтической стоматологии для получения рабочих и диагностических моделей челюстей. Благодаря высокой пластичности хорошо заполняет формы, а последующее быстрое затвердевание дает возможность получения высокопрочных моделей.

| Высокопрочные гипсы позволяют в сжатые сроки изготовить модель с необходимыми прочностными характеристиками. | Самарский гипсовый комбинат предлагает медицинским учреждениям специально разработанный продукт - ГВВС для применения в травматологии и стоматологии, зарекомендовавший себя с положительной стороны среди профессионалов отрасли. По техническим характеристикам соответствует 2-ому типу ГОСТ Р 51887-2002. |
| --- | --- |

Основные преимущества ГВВС для применения в травматологии и стоматологии:

ГВВС для применения в травматологии и стоматологии

1 Высокая пластичность: хорошо заполнение формы и четкие отпечатки;

2 Сроки схватывания: начало не ранее 4,5 мин., конец схватывания не позднее 20 мин.;

3 Высокая прочность (не менее 16 МПа);

4 Тонкий помол (не более 1% на сите с размером ячеек в свету 0,2мм);

5 Исключительная белизна затвердевшего материала;

6 Малое количество примесей.