ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| Краткая характеристика | Ease Release 2831 - это разделительный состав на основе воска, не содержащий силикон. Преимущества Ease Release 2831: -обладает превосходными антиадгезионными свойствами -не содержит силикона -не содержит фтор- или хлорсодержащих растворителей -наличие воска не влияет на толщину нанесения Ease Release 2831 обеспечивает: -высокую производительность; -легко смывается; -не токсичен; -снижает затраты на обслуживание форм |
| --- | --- |
| Применение | Ease Release 2831 отлично подходит для работы с полиуретановыми пенами, значительно облегчая их отделение от поверхности формы. Ease Release 2831 можно использовать с такими материалами как алюминий и сталь, а также с эластичными формами. |
| Технические характеристики | Наименование | Ease Release 2831 |
|  | Внешний вид | мутная жидкость |
|  | Сухой остаток | 6-7 % |
|  | Метод нанесения | напыление |
|  | Вязкость | средняя |
| Переработка | ВАЖНО: Хорошо взболтайте перед каждым использованием! 1.Нанесите слой Ease Release 2831 на поверхность формы при помощи кисти или распылителя и дайте ему высохнуть. 2.Вотрите Ease Release 2831 в поверхность формы чистой тряпочкой. 3.Повторите действия два или три раза, пока слой разделительного состава не станет однородным. 4.После этого можно начинать литье в форму. ВАЖНО: Перед каждым следующим использованием формы необходимо обновлять слой разделительного состава. |
| Рекомендации | ВАЖНО: Тщательно очистите поверхность изделия от разделительного состава перед тем, как подвергнуть его какой-либо обработке или приклеить к другой детали. |
| Предупреждение | Нанесение состава с применением пульверизатора производить только с соответствующей вентиляцией. |
| Упаковка | См.прайс-лист |
| Хранение | Материалы должны храниться при комнатной температуре (23°C) в помещение с небольшой влажностью. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах. |
| Безопасность | Контакт состава с кожей или слизистой оболочкой глаза может вызвать раздражение. При попадании в глаза - промойте водой в течение 15 мин. и обратитесь за медицинской помощью, при контакте с кожей –смойте состав водой с мылом. Работайте только в хорошо проветриваемом помещении, чтобы уменьшить вдыхание паров используйте индивидуальные средства защиты. |