ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ЖИДКИХ ПОЛИУРЕТАНОВ, ПЛАСТИКОВ, ПЕН и СИЛИКОНОВ НА ОСНОВЕ ОЛОВА Ignite Fluorescent Color Pigments

Ignite – серия жидких светоотражающих флуоресцентных (светящийся в темноте пигмент, характеризующийся своей особенностью поглощать энергию естественных/искусственных источников света и выделять ее в форме видимого свечения в темноте. ВНИМАНИЕ: Флуоресцентный пигмент "светит" только в ультрафиолете) красителей, совместимых с полиуретанами, пластиками, пенами (твердыми и эластичными), а также с силиконами на основе олова (ВАЖНО. Красители Ignite будут работать с платиновыми силиконами, однако, будут их загущать). Флуоресцентный эффект, или эффект свечения, наиболее заметен при ультрафиолетовом свете или под невидимым излучением. Наиболее выразительный цветовой эффект получается при добавлении красителя Ignite в прозрачный или полупрозрачный полиуретан (например, Clear Flex 50) или пластик (например, Smooth-Cast 325).

При добавлении люминесцентного красителя Ignite в материал, для глаз становится видимо больше ультрафиолетового света от отвержденного материала, чем при использовании красителей So Strong. Отливка кажется ярче при естественном освещении, а под ультрафиолетовым - начинает светиться.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для начала предлагается использовать следующие соотношения материала и красителя. Результаты могут меняться.

Измерение по весу при помощи весов с граммовой шкалой: добавьте краситель Ignite в соотношении 0,5-1,5 % от общего веса смеси для заливки (компоненты А+В). 1% красителя обеспечит наилучший результат. Добавление красителя в количестве более чем 1,5 % по весу не имеет никакого результата и является пустой его тратой. Также избыток красителя может привести к замедлению отверждения.

Измерение по объему каплями: добавьте 30 капель красителя Ignite на 88 мл смешанного материала. При использовании полупрозрачного продукта (такого как Smooth-Cast 325) возможно добавление 15 капель для сохранения полупрозрачности материала.

Тщательно перемешайте краситель перед использованием: красители Ignite являются пигментной суспензией и могут расслаиваться со временем. Они должны быть тщательно перемешаны в контейнере перед добавлением в жидкий полиуретан.

Отмерьте необходимое количество компонентов А и В полиуретана в разные контейнеры, добавьте краситель к компоненту В и тщательно перемешайте. Объедините компоненты А и В контейнере для смешения и промешайте, как указано в техническом описании полиуретанового продукта.

Смешение цветов: возможно объединение различных цветов из палитры до добавления к жидкому полиуретану для получения цвета по заказу клиента.

При использовании красителя с полиуретанами, пластиками, пенами или силиконами на основе олова не возникает никаких проблем. Однако красители Ignite значительно загущают силиконы на платиновой основе. Добавление их к силиконам с платиновым катализатором, таким как Dragon Skin или Smooth-Sil 920, приведет к заметному загущению материала, таким образом влияя на их способность подвергаться дегазации. Рекомендованное максимальное количество вводимого красителя составляет 1% по весу. Альтернативой введению красителей Ignite в платиновый силикон может быть использование окрашенного материала как краски для нанесения кистью на существующее изделие из платинового силикона. Возможно использование красителей Ignite совместно с системой Psyco Paint (основа для силиконовых красок).

ХРАНЕНИЕ: Материалы должны храниться и использоваться при комнатной температуре (23°C).