ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

Силиконовая резиновая смесь для изготовления форм CENUSIL M 380.

Описание: литьевая, вулканизирующаяся при комнатной температуре двухкомпонентная силиконовая резиновая смесь конденсационной сшивки. Используется для производства эластичных форм.

Преимущества:

- хорошая текучесть;

- низкая твердость по Шору А (приблизительно 15);

- высокая прочность на разрыв;

- высокая долговременная устойчивость механических свойств вулканизата.

Переработка материала CENUSIL M 380 осуществляется посредством добавки отвердителя T-12.

На 1 кг.пасты - 0,030 кг катализатора.

Время переработки при 3% отвердителе T12 - 50 мин, Время вулканизации - 6 ч.

Время переработки при 4% отвердителе T12 - 30 мин, Время вулканизации - 4 ч.

Приведенные значения времени переработки указывают временной интервал при 23°C и 50% относительной влажности до достижения вязкости 100 000 мПа•с, при которой масса теряет литьевые свойства.

Хранение: CENUSIL® M 380 следует хранить в плотно закрытой заводской упаковке при температуре 5°C– 30°C. Минимальный срок годности соответствующей партии указан на этикетке. Отвердитель T-12 следует хранить при температуре 5°C–25°C в плотно закрытых заводских бутылках. Хранение сверх указанного на продукте срока не обязательно означает, что продукт становится непригодным. Однако, в этом случае, для гарантирования качества продукции необходима повторная проверка соответствующих параметров продукта.

Указания по технике безопасности:  Силиконово-каучуковая масса конденсационной сшивки в материале CENUSIL® M 380 содержит лишь компоненты, которые, судя по предыдущему многолетнему опыту, не являются ни токсичными, ни агрессивными, поэтому при обращении с ним не требуется каких-либо особых мер предосторожности, а достаточно лишь соблюдения общих норм гигиены на рабочем месте. Отвердитель T 12 содержит соединение тетраорганоолова, является воспламеняющимся (температура вспышки 53°C) и может раздражать кожу и глаза. Требуются соответствующие меры защиты. Подробные указания содержатся в соответствующих паспортах безопасности.

Сравнительные характеристики:

| Свойства | Cenusil M 380 | Отечественные аналоги |
| --- | --- | --- |
| Плотность, гр/см3 | 1,2 | От 1,2 до 2,2 |
| Прочность при разрыве, МПа | 3 | Менее 2 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 300 | Около 160 |
| Сопротивление на раздир, Н/мм | 10 | Менее 3 |
| Относительная линейная усадка, % | 0,6 | Более 3 |

Применение: Резиновая силиконовая смесь Ценусил (CENUSIL), производится на основе чистого силикона и применяется для литья различных эластичных форм. С помощью нее легко можно воспроизвести даже самый сложный рельеф. Благодаря своей хорошей текучести резиновая смесь Ценусил (CENUSIL) полностью заполняет рельеф на гипсовой или любой другой заготовке, что позволяет получить качественную эластичную силиконовую форму для последующего литья изделий очень высокой детализации. Формы, сделанные из этой резиновой смеси возможно использовать как на крупных производствах, так и в быту. Резиновая силиконовая смесь Ценусил (CENUSIL) экономична, по той простой причине, что формы, изготовленные из нее, прочны, устойчивы к разрывам, а потому долговечны.

Работать с Ценусилом может практически каждый, ведь не требуется ни сложной, дорогостоящей техники, ни высокой квалификации, ни каких-либо специальных навыков. Главный плюс в том, что резиновая силиконовая смесь Ценусил (CENUSIL) необычайно проста в использовании и вулканизируется уже при комнатной температуре, не требуя дополнительного нагрева. Надо только добавить в силиконовую основу необходимое количество отвердителя, перемешать до получения однородной смеси, и можно начинать лить. Чем выше концентрация отвердителя, а он бывает 3% и 4%, тем быстрее пойдет процесс вулканизации.

Ни во время своего застывание, ни после него резиновая силиконовая смесь Ценусил (CENUSIL), не выделяет токсичных соединений, вредящих здоровью человека или окружающей среде.

В заключение можно сказать, что используя силиконовую резиновую смесь Ценусил (CENUSIL), вы получаете качественные эластичные силиконовые формы, затратив на это минимум сил времени и денег, потому что Ценусил (CENUSIL) - это оптимальный баланс цены и качества.

ФАСОВКА от 1 кг.