Электроизоляционные материалы ЛЭТСАР КП-0,2 и ЛЭТСАР КФ-0,25

ТУ 38.103171-80

Самослипающиеся ленты применяются в электротехнической промышленности в качестве изоляционного материала, обладают адгезией к полиэтиленовой изоляции кабеля, к ленте марки ЛЭТСАР, к стали, меди, алюминию.

  Самослипающиеся ленты характеризуются влаго - и водостойкостью, стойкостью к воздействию ряда масел, бензина, химических реагентов, стойкостью к действию озона, ультрафиолетовых лучей.
Лента ЛЭТСАР предназначена для применения в интервале температур от минус 50 до плюс 250 ОС, способна к самослипанию при температуре (15-35) ОС в течение 48 часов без нагрева Лента ЛЭТСАР выпускается двух марок:

  марка "К" - лента красного цвета 
  марка "Б" - лента белого цвета
  По профилю сечения различают прямоугольную "П" и фигурную "Ф".

### Технические характеристики ленты ЛЭТСАР:

|  | ЛЭТСАР марка К | ЛЭТСАР марка Б |
| --- | --- | --- |
| Аутогезия при намотке вполнахлеста и выдержке 48ч. при 25±5°С | Отсутствие расслаивания |
| Адгезия к полиэтилену, МПа, не менее | - | - |
| Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 4,9 | 4,4 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 | 350 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом. см, не менее | 1*1014 | 1*1013 |
| Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 20 | 20 |
| Температурный интервал эксплуатации, °С | -50 до +250 |
| и кратковременно, °С | - |
| Гарантийный срок хранения, месяцев | 8 | 8 |

Упаковка: Ленты поставляются намотанными на жесткую втулку с полиэтиленовой пленкой между слоями. Ширина ленты 15-26 мм.

Предназначение:

·   для эластичной электроизоляции соединений различных деталей и узлов электрических машин и аппаратов;

  ·   для изоляции гибких шунтов и выводов, склейки, ориентирования, транспортировки и разработки полупроводниковых элементов, изоляции электрических кабелей, жгутов, шин и токопроводов;

  ·   для ремонта оболочек электрических и волоконно-оптических кабелей при их прокладке в трубопроводах;

  ·   для поверхностной механической герметизации неподвижных или малоподвижных соединений металлических или пластиковых трубопроводов низкого давления (полиэтиленовой канализации).