ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

Клей 78-БЦС-П

ТУ 38.105470-82

Показатели качества:

| № п/п | Наименование показателей | Требование по ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цвет | От желтого до темно-коричневого цвета |
| 2. | Однородность | Однороден по цвету и консистенции |
| 3. | Прочность связи резины 56 (ТУ 38.0051082-86 гр. 6-1б) со сталью марки Ст.3 (ГОСТ 380) через 24 ч. после склеивания – при отслаивании, Н/мм (кгс/см), не менее - при отрыве, МПа (кгс/см), не менее | 2,46 (2,50) 1,28 (13,00) |
| 4. | Вязкость, с, в пределах | 10-40 |
| 5. | Скорость отслаивания резины 56 от Ст.3 при (90±2) ºС через 24 ч после склеивания, мм/с (см/мин), не более | 0,05 (0,3) |

Срок годности: 12 месяцев при соблюдении норм хранения и транспортировки.

При получении клея в замороженном виде его следует выдержать в теплом помещении до полного размораживания или подогреть на водяной бане при температуре (50±10) ºС, периодически помешивая до полного размораживания клея.