ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

Клеи конструкционные полиуретановые АДВ-11

Применяются для склеивания металлов, дерева, пластмасс, стекла, керамики, пенопластов и других конструкционных материалов. Клеи отверждаются при любых температурах, температура влияет на скорость отверждения. Приготовление клеев легко механизируется.
Особенностью клеев является способность при отверждении увеличиваться в объеме(незначительное подвспенивание), это обеспечивает высокую зазорозаполняемость без смещения склеиваемых деталей 
и экономию расхода клея.
Клеевые соединения стойки к резким перепадам температур (перепад 400°С), криогенным температурам, вибростойки, масло, - бензостойкости, достаточно водостойки, стойки к радиации. Отсутствие растворителей гарантирует экологическую чистоту переработки. Компоненты клея хранятся в герметично закрытой таре.

Клей имеет 4 модификации:

• АДВ-11 - выпускается в тубах (комплект 90 гр – две тубы по 45 г каждая), 
  клей тиксотропен, удобен при ремонтных работах в быту 
  и походных условиях; 
• АДВ-11-1 - тиксотропен, имеет высокие эксплутационные свойства; 
• АДВ-11-2 - при приготовлении тиксотропируется, удобен при использовании; 
• АДВ-11-3 - не тиксотропен, удобен в использовании.

Физико-механические свойства:

Наименование Показателей Технические характеристики АДВ-11 АДВ-11-1 АДВ-11-2 АДВ-11-3 Внешний вид Однородная паста от светло-до тёмнокоричневого цвета Однородная жидкость светло-желтого цвета Соотношение компонентов А:Б 1:1 1:1 1:1 1:1 Жизнеспособность клея, ч 2 3 1 4 Плотность, г/см3 Компонента А Компонента Б 1,1 1,23 1,0 1,23 1,18 1,23 1,1 1,23 Вязкость динамическая при температуре 25 oС, Па.с, не более Компонента А Компонента Б тиксотропен тиксотропен тиксотропен 0,2 - 0,4 14 – 18 0,2 – 0,4 12 – 18 0,2 – 0,4 Время отверждения до технологической прочности (70% от конечной), ч при 20 oС 80 oС 100 oС 14 - 16 1,5 - 2 0,5 - 1 14 - 16 1,5 - 2 0,5 - 1 12 – 16 1,5 – 2 0,5 - 1 24 3 1 – 1,5 Прочность клеевого соединения металлов, МПа при сдвиге сталь3 – сталь3 дюраль Д-16 - дюраль Д-16 при отрыве сталь3 – сталь3 22 - 24 18 - 20 26 - 28 22 - 26 18 - 20 26 - 30 20 – 22 15 – 18 26 - 28 20 – 22 15 – 18 26 - 28 Срок хранения, мес Компонента А Компонента Б 12 12 6 12 6 12 6 12 Расход клея, г/м2 200 - 500 200 - 500 200 – 400 150 - 250

Требования безопасности

Санитарно-токсикологической оценкой по ГОСТ 12.1.007-76 конструкционные клеи отнесены к 4 классу опасности.