ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

### Клей ЛЕЙКОНАТ ТУ 6-14-95-2001 (или ТУ 6-14-95-85)

Клей Лейконат является одновременно отвердителем для клеев холодного отверждения, а также адгезивом для крепления различных марок резин к металлическим поверхностям и сплавам. Применяются в производстве манжет сайлент-блоков, амортизаторов, при гуммировании химстойкого оборудования, обрезинке валов и т.д.

### И Н С Т Р У К Ц И Я По применению клея Лейконат

Клей Лейконат по ТУ ТУ 6-14-95-2001 (или ТУ 6-14-95-85) представляет собою раствор в дихлорэтане 4,4',4''- трифенилметантриизоцианата и предназначен для приклеивания к сталям, латуням и дуралюминию невулканизированных резин из бутадиен-нитрильного, хлоропренового и натурального каучуков с последующей их вулканизацией, а также в качестве вулканизирующего агента (отвердителя) в резиновых клеях холодного отверждения. 
   Процесс склеивания резины с металлами включает три стадии: подготовку поверхности образцов, нанесение клея, отверждение клея и выдержку склеенных изделий под давлением.
   Склеивание должно производиться в помещении, оборудованном общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией при относительной влажности воздуха в рабочем помещении не выше 60%.
  Перед склеиванием металлические детали опескоструивают, стальные и латунные детали после опескоструивания промывают бензином.
  Клей наносят только на металлические поверхности (на резиновые поверхности клей не наносят) с помощью кисти, валика или тампона. 
  После нанесения клея детали просушивают в течение 30-40 минут при температуре 18-30оС или 10-30 минут при температуре 30-45оС, затем выдерживают в сушильном шкафу в течение 1 часа при температуре 150оС. По истечении этого времени образцы охлаждают и дважды покрывают клеем, просушивая после каждого нанесения в течение 30 минут при 18-30оС или 10-30 минут при 30-45оС. Затем склеиваемые части соединяют и подвергают горячей вулканизации в прессе в течение 30 минут при температуре 145оС.
  Прочность при отслаивании клеевого соединения невулканизованной резины 3826 с металлами при проведении испытания по ГОСТ 14760-69 составляет не менее 4 МПа. Вулканизованная клеевая пленка обладает стойкостью к керосину, бензолу, минеральным маслам.

### Технические характеристики: клей ЛЕЙКОНАТ ТУ 6-14-95-85

| массовая доля 4,4',4''-трифенилметантриизоцианата, % | 20±1 |
| --- | --- |
| массовая доля нерастворимых в дихлорэтане примесей, %, не более | 0,1 |
| прочность связи резины 3826С (ТУ 38 0051166 со сталью марок Ст3 (ГОСТ 380) или 20 (ГОСТ 1050) и с алюминием марки Д-16 (ГОСТ 21631), МПа (кгс/см2), не менее | 3,9 (40) |
| прочность связи резины 9-2959 (ТУ 38 0051166) со сталью марки Ст 3 или сталь 20, МПа (кгс/см2), не менее | 3,8 (40) |
| время высыхания, мин, не более | 40 |