ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

Пентэласт-712 (Пентэласт-713)

ТУ 2513-121-40245042-2006

«Пентэласт-712» (Пентэласт-713) – прозрачный, термостойкий, заливочный двухкомпонентный силиконовый компаунд, предназначенный для склеивания металлических и неметаллических поверхностей, в том числе силиконовой резины горячей и холодной вулканизации, для электроизоляции приборов, эксплуатирующихся в среде воздуха и в условиях повышенной влажности при температурах от минус 60 до плюс 2500С – для Пентэласт-712 и от минус 90 до плюс 2500С для Пентэласт-713. А также для герметизации резьбовых соединений трубопроводов внутренних систем холодного, горячего водоснабжения и отопления зданий.

Особенности:

	прозрачный;

	высокие диэлектрические характеристики;

	широкий температурный диапазон эксплуатации от -600С до +2500С (-900С для Пентэласт-713);

	широкий диапазон вязкостей, от текучих до вязких, в зависимости от марки;

	отличная адгезия.

Пентэласт-712 - двухкомпонентный материал - компаунд, состоящий из основы и катализатора Пента-68О, после смешения, отверждающихся до резиноподобного состояния. Для улучшения адгезии используйте подслой. Подслой не входит в комплект поставки.

Пентэласт-712 является аналогом двухкомпонентных герметиков (компаундов) типа "Виксинт ПК-68".

Пентэласт-713 является аналогом двухкомпонентных герметиков (компаундов) типа "Виксинт ПКФ-68".

Характерные свойства двухкомпонентного герметика

| Наименование показателя | Нормы для основы компаунда «Пентэласт-712» марок |
| --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |
| 1. Условная вязкость при (20±0,5)оС, сек. | 90-150 | 151-240 | 241-600 | 601-1080 |
| 2. Относительное удлинение при разрыве. %, не менее | 70 |
| 3. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 0,25 |
| 4. Прочность связи компаунда с металлом по подслою при отслаивании, кН/М. не менее | 0,29 |
| 5. Жизнеспособность при (15-30)оС, ч | 0,5 – 6,0 (для всех марок) |

| Наименование показателя | Нормы для основы (каучуков) компаундов |
| --- | --- |
|  | «Пентэласт-712» марок | «Пентэласт-713» марок |
|  | А | Б | В | А | Б |
| 1. Условная вязкость при (20±0,5)оС, сек. | 90-150 | 151-240 | 241-600 | не более 90 | 91-240 |
| 2. Относительное удлинение при разрыве. %, не менее | __ | __ | __ | __ |  |
| 3. Жизнеспособность при (15-30)оС, ч | 0,5 – 6,0 (для всех марок) |

Основа представляет собой прозрачную однородную вязко-текучую массу. Катализатор - прозрачную желтую жидкость.

Герметизируемые поверхности обезжирить и очистить от пыли, и загрязнения тканью смоченной бензином (ацетоном, этиловым спиртом) и высушить на воздухе. На подготовленные таким образом поверхности чистой кисточкой наносят один раз равномерным тонким слоем подслой П-11, П-12Э или Пента-14. Сушат на воздухе при температуре 15-30 0С не менее 40 минут.

Перед смешиванием с катализатором основу (пасту) рекомендуем хорошо перемешать в течение 5 минут в связи с возможным оседанием наполнителя.

Смешивают 100 весовых частей основы (пасты) с 3-6 весовыми частями катализатора Пента-68О (точное соотношение указано в паспорте качества на конкретную партию компаунда. Смешение компонентов производят шпателем в сухой фарфоровой (металлической, полиэтиленовой и т. п.) таре в течении 3-5 минут до получения однородной массы.

Готовая смесь компонентов достаточно жидкая, поэтому дополнительное вакуумирование не обязательно. Если есть необходимость вакуумирования, рекомендуется удалять воздух в вакуумной камере с остаточным давлением 5-20 мм рт. ст., при этом смесь будет увеличиваться в объеме, а затем оседать. После 1-5 минутного вакуумирования смесь должна быть проверена  и при отсутствии воздушных пузырей может использоваться далее. При вакуумировании смеси ее объем увеличивается примерно в 3-5 раз, поэтому необходимо использовать достаточно большую емкость.

Вылейте подготовленную смесь на требуемую поверхность или залейте электронный блок, стараясь избежать попадания воздушных пузырьков. Материал будет отверждаться до состояния эластичной резины в течении 24 часов, после чего компаунд готов к эксплуатации. Конечные механические свойства будут достигнуты через 72 часа. Если температура при отверждении значительно ниже чем 23°С, то время отверждения увеличивается. При температуре окружающей среды выше 23 градусов время жизнеспособности значительно сокращается.

Гарантийный срок хранения компаундов в таре изготовителя - 12 месяцев со дня изготовления. Пасты должны храниться в крытых складских помещениях при температуре не выше плюс 30 0С. При хранении при отрицательных температурах перед применением их выдерживают при температуре 15-25 0С не менее 10 часов. Катализаторы и подслои должны храниться в герметично закрытой таре при температуре от 0 до плюс 300С.