ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

Компаунд ПЕНТЭЛАСТ-727

ТУ 2513-267-40245042-2010

«Пентэласт-727» – теплопроводный, низковязкий, термостойкий заливочный двухкомпонентный силиконовый компаунд, предназначенный для защиты, изоляции и герметизации высокочастотных трансформаторов, аппаратуры, электро- и радиоприборов, работающих в среде воздуха и в условиях повышенной влажности, при действии вибрационных и ударных нагрузок.

Особенности:

- теплопроводный–хорошо отводит тепло от электронных блоков, микросхем, печатных плат

- высоко текучий – компаунд обладает пониженной вязкостью, что позволяет ему хорошо      растекаться, заполнять труднодоступные места в электронных блоках

- отверждается при комнатной температуре;

- эластичный в широком диапазоне температур (-60 до +250оС);

- компаунд обладает отличными диэлектрическими свойствами;

- отличная адгезия

Пентэласт®-727 - двухкомпонентный компаунд, состоящий из основы (пасты) и катализатора Пента-68О, после смешения отверждающихся до резиноподобного состояния.

Для улучшения адгезии используйте подслой. Подслой не входит в комплект поставки.

| ХАРАКТЕРИСТИКА | НОРМА ПО ТУ |
| --- | --- |
| Кажущаяся вязкость, при 20 град., СПз, не более | 20000 |
| Жизнеспособность при (15-30)оС , ч. | 0,5-6,0 |
| Условная прочность при растяжении, мПа, не менее | 0,8 |
| Отн. удлинение при разрыве, %, не менее | 80 |

Герметизируемые поверхности обезжирить и очистить от пыли, и загрязнения тканью смоченной бензином (ацетоном, этиловым спиртом) и высушить на воздухе. На подготовленные таким образом поверхности чистой кисточкой наносят один раз равномерным тонким слоем подслой П-11, П-12Э или Пента-14. Сушат на воздухе при температуре 15-30°С не менее 40 минут.

Перед смешиванием с катализатором основу (пасту) рекомендуем хорошо перемешать в течение 5 минут в связи с возможным оседанием наполнителя. Смешивают 100 весовых частей основы (пасты) с 2 весовыми частями катализатора Пента-68О (точное соотношение указано в паспорте качества на конкретную партию компаунда!!!!!). Смешение компонентов производят шпателем в сухой фарфоровой (металлической, полиэтиленовой и т. п.) таре в течении 3-5 минут до получения однородной массы.

Готовая смесь компонентов достаточно жидкая, поэтому дополнительное вакуумирование не обязательно. Если есть необходимость вакуумирования, рекомендуется удалять воздух в вакуумной камере с остаточным давлением 5-20 мм рт. ст., при этом смесь будет увеличиваться в объеме примерно в 3-5раз, а затем оседать. После 1-5 минутного вакуумирования смесь должна быть проверена и при отсутствии воздушных пузырей может использоваться далее.

Вылейте подготовленную смесь на требуемую поверхность или залейте электронный блок, стараясь 24 часов, после чего компаунд готов к эксплуатации. Конечные механические свойства будут достигнуты через 72 часа. Если температура при отверждении значительно ниже чем 23°С, то время отверждения увеличивается. При температуре окружающей среды выше 23 градусов время жизнеспособности сокращается.

Гарантийный срок хранения компаундов в таре изготовителя - 12 месяцев со дня изготовления.

Пасты должны храниться в крытых складских помещениях при температуре не выше плюс 30°С. При хранении при отрицательных температурах перед применением их выдерживают при температуре 15-25°С не менее 10 часов. Катализаторы и подслои должны храниться в герметично закрытой таре при температуре от 0°С до плюс 30°С.